2.台面：采用优质12.7mm厚实芯理化板制作耐高温、耐腐蚀，各项功能需满足以下要求：

（1）表面耐污染：依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测，采用盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）等不低于140项化学试剂检测，表面耐污染性均达到5级；

（2）理化性能：依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测，握螺钉力≥5200N，含水率≤0.1%，24h吸水率≤0.1%，密度≥1.5g/cm³，色泽稳定性能检测，试件表面无开裂、鼓泡、变色及光泽变化；漆膜硬度>9H、纵向尺寸稳定性≤0.1%；耐沸水性能测试，质量增加百分率均≤0.1%，厚度增加百分率≤0.3%，边缘质量等级5级；甲醛释放量＜0.05mg/m³；

（3）放射性：依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准检测，内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Iy≤1.3；

（4）抗菌防霉性能：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木制装饰板》检测，抗金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌等不少于13种菌种测试，抗菌率≥99.99%；防黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等级均为0级；

（5）抗老化性能：依据GB/T24508-2020《木塑地板》标准测试，表面无开裂、无鼓泡、无粉化；

（6）有害物质限量：涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均＜0.5mg/kg；

（7）燃烧性能：燃烧性能达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1(B)级，产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级；

（8）室内空气净化效果：依据QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率≥70%，甲苯去除率≥20%；

3.台下柜：主体采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，每平米承重不低于100公斤。

4.柜门/抽屉：采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱。

5.铰链：冷轧钢大弯铰链镀镍工艺，耐腐蚀、不脱落、不变形，具有自吸功能，开合10万次以上。

6.滑轨：三节静音滑轨。

7.扣手：一体成型扣手。

8.地脚：橡胶防滑减震垫，高强度可调地脚。