水龙头：

实验室专用铜芯喷塑三联水龙头，主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关65万次以上。

（1）水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到65万次以上；表面经不低于800h中性盐雾试验，结果为10级；在高温85℃，相对湿度50%下，1000h高温高湿测试无变化；加速耐侯性1000h，光泽保持率＞70%。

（2）外观、表面性能、螺纹、耐压性能、密封性能、流量、寿命均符合 QB/T 1334-2013标准要求；50%压变时压缩强度≤47.5MPa；线性热膨胀≤33.5。

（3）耐污染性能：对N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基甲酰胺、苯胺黑（水溶）、冰醋酸、丙二醇甲醚、丙烯晴等156种以上化学试剂测试，表面无明显变化。