- 附件A：材料标准

1、交通广角镜

（1）广角镜直径：800mm。

（2）镜面材料：PC材质。

（3）镜背材料：塑料。

（4）图样。

2、交通隔离水马

（1）交通隔离水马作为一种有效的交通管理设施，主要用途是区分对向机动车通行或放置于道路出入口提示安全行驶。通常是上小下大的结构，部分交通隔离水马还有横向的通孔以便通过杆件连接以形成更长的阻挡链或阻挡墙。

（2）交通隔离水马（每套含反光片）两种规格：【长×宽（上、下）×高】：1.5m×(0.2m)0.5m×0.65m；2m×(0.2m)0.56m×0.85m。

（3）交通隔离水马1.5m×(0.2m)0.5m×0.65m为空心素混凝土水泥构件制品、2m×(0.2m)0.56m×0.85m为实心混凝土水泥构件制品。通过整体钢模板浇筑成型后喷涂红白两种颜色制成。

（4）图例。（两种规格）

3、防撞桶

（1）防撞桶为桶身为圆柱形,外表颜色为黄色;防撞桶的直径为900mm,高为950mm,壁厚不小于6mm,防撞桶外贴三类及以上等级反光膜，自重不小于 6kg。装沙量50kg，工艺：滚塑。

（2）图例

4、反光道钉

（1）反光道钉基体应成型完整，颜色均匀，外表面无明显的划伤、裂缝、飞边等缺陷；金属基体突起路标表面不应有沙眼、毛刺；工程塑料基体不应有毛刺、气泡、隐纹、变形等； 玻璃基体不应有气泡、裂纹。

（2）反光道钉逆反射器应完整、均匀，无剥离、浮起、杂质、针孔等缺陷。

（3）反光道钉的材料为全铝材质，铸铝双黄，应具有良好的耐化学腐蚀、耐水、耐UV紫外线和耐候性能，金属材料还应具有良好的韧性，受过载破坏后不应有导致交通伤害的尖锐碎片。

（4）反光道钉为梯形，底部边长或直径宜选用100mm，边长或直径允差±2mm。

（5）图例。

5、爆闪灯

（1）爆闪灯灯壳体积不小于：520mm×165mm×135mm。

（2）太阳能板不小于：290mm×230mm。

（3）底托不小于：h：105mmφ70mm。

（4）底座安装管尺寸：内径不小于：60mm。

（5）颜色：蓝、红、黄、白，可以任意组合。

（6）工作电压不小于：12V 蓄电池不小于：14AH 太阳能板不小于：6W警示距离：＞2000 米（夜间）阴雨天无光照可连续工作150 个小时。

（7）图例。

6、LED 发光警示柱

（1）高度：2500mm                                                （2）太阳能板：多晶硅太阳能板，寿命>8年

（3）蓄电池：耐高温铅酸免维护蓄电池

（4）LED灯珠：高亮LED，可视距离>800米

（5）控制器：光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁

（6）工作时间：太阳下充电8小时可以工作72小时连续放电200H以上

（7）工作环境：-25°C~65°C正常工作，防护等级IP65

（8）组装配件：螺丝、弯头(太阳能板支架)

（9）产品材质：铁型材+高透光性聚碳酸酯PC

（10）图例

7、交通标志

（1）道路交通标志的形状、图案、文字均要符合《道路交通标志和标线》（GB5768）的规定。标志板的尺寸偏差应在0.5%以内，相邻边夹角偏差≤±0.5°。

（2）标志板表面应平整，表面无明显皱纹、凹凸痕迹。标志板需按国标要求进行卷边处理，标志板制作完成后，不得有明显的裂纹、划痕，反光膜颜色应均匀，在底板范围内，不平整度不得大于1.0mm；标志牌面任意一处面积为50cm*50cm表面上，不得存在总面积大于10mm的起泡。

（3）交通标志全部采用反光材料制作标志面，依据《道路交通反光膜》GB/T 18833，反光材料采用V类微棱镜型结构超强级反光膜，投标人需提供符合《道路交通反光膜》GB/T 18833 标准要求的产品出厂检验合格证。

（4）支撑结构采取单柱支撑方式。其中，ɸ114立柱：采用整根圆形Q235 钢管，不得有焊接和接驳，立柱壁厚≥7mm，管长4750mm，直径114mm，杆体可抗最大风速 35m/s，疲劳寿命大于30年。所有钢管立柱应配有采用Q235 钢板的柱帽，板厚3mm。抱箍、法兰盘等所用钢材为Q235钢。抱箍 D114*50mm，相应连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用M16，并符合GB1231 的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用M24。

ɸ146立柱：采用整根圆形Q235 钢管，不得有焊接和接驳，立柱壁厚≥8mm，管长5350mm，直径146mm，杆体可抗最大风速 35m/s，疲劳寿命大于30年。所有钢管立柱应配有采用Q235 钢板的柱帽，板厚3mm。抱箍、法兰盘等所用钢材为Q235钢。抱箍 D146*50mm，相应连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用M16，并符合GB1231 的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用M24。

(5)交通标志立柱在基础混凝土强度达到设计强度的80%以上时方可安装。

(6)提供反光膜检测报告。

8、京式M型中心护栏

（1）1200mm高中心隔离护栏，长度3000mm。每片护栏综合单价内含1片护栏、1个轮廓标、1个连接柱帽，1个护栏底座（底座为长方形结构，宽度为 350MM，长度为400MM。底座和座头的总高为 180MM）。

（2）护栏材质主要为型钢立柱、横梁型钢、圆钢结构，型钢立柱规格40*80*2mm，护栏栏栅圆形实心钢，直径Φ16mm，单根不能为焊接件，横梁型钢规格63*40*4.8mm单边钻孔，栏栅圆形实心钢插入横梁孔后再进行底部焊接，反面焊接时焊疤不外露。 每组立柱由两根型钢组成，两根型钢顶部加盖钢制盖帽，钢制盖帽套嵌于立柱，并用螺钉固定，雨天雨水不会灌进立柱防止生锈。

（3） 护栏所用材料的材质、厚度符合国家标准，焊接除渣修整后表面无毛刺、曲翘度不大于8mm，护栏安装后高度误差小于±5mm，护栏原材料的材质及尺寸符合相应的国家标准；护栏几何尺寸满足设计要求，按图施工；护栏焊接质量符合国家质量检验标准完工后进行自检。

（4）护栏连接柱帽应为镀锌板冷板冲压后冲孔并喷塑，要求表面平滑，四角冲压成弧度，色泽一致无杂色。

（5） 轮廓标表面应平滑，色泽一致无杂色，长度不低于180mm；轮廓标的反光片应符合《机动车回复反射器》GB11564-2008IA类琥珀色标准规定。

（6）每片护栏焊接后进行酸洗、防锈处理，再进行整体热镀锌，锌层达到85g/㎡ 经过整体热镀锌工艺后的护栏再进行打磨处理。最后表面再进行静电粉末喷涂处理，喷塑层能达到90微米。喷塑颜色满足实际需求，喷塑要均匀、无色差，静电喷涂漆面平整光滑，易维护，容易清洗。

（7）热镀锌材料应保证2年时间不会生锈，喷塑保证在1年内不变色、不脱落；护栏表面应光亮并有自洁性，受到污染后经雨水冲刷即可保证表面清洁。

（8）图例

9、京式M型机非护栏

（1）700mm高机非隔离护栏，长度3000mm。每片护栏综合单价内含1片护栏、1个轮廓标、1个连接柱帽，1个护栏底座（底座为长方形结构，宽度为 350MM，长度为400MM。底座和座头的总高为 150MM）

（2）护栏材质主要为型钢立柱、横梁型钢、圆钢结构，型钢立柱规格40*80*2mm，护栏栏栅圆形实心钢，直径Φ16mm，单根不能为焊接件，横梁型钢规格63*40*4.8mm单边钻孔，栏栅圆形实心钢插入横梁孔后再进行底部焊接，反面焊接时焊疤不外露。每组立柱由两根型钢组成，两根型钢顶部加盖钢制盖帽，钢制盖帽套嵌于立柱，并用螺钉固定，雨天雨水不会灌进立柱防止生锈。

（3）护栏所用材料的材质、厚度符合国家标准，焊接除渣修整后表面无毛刺、曲翘度不大于8mm，护栏安装后高度误差小于±5mm，护栏原材料的材质及尺寸符合相应的国家标准；护栏几何尺寸满足设计要求，按图施工；护栏焊接质量符合国家质量检验标准完工后进行自检。

（4）护栏连接柱帽应为镀锌板冷板冲压后冲孔并喷塑，要求表面平滑，四角冲压成弧度，色泽一致无杂色。

（5）轮廓标表面应平滑，色泽一致无杂色，长度不低于180mm；轮廓标的反光片应符合《机动车回复反射器》GB11564-2008IA类琥珀色标准规定。

（6）每片护栏焊接后进行酸洗、防锈处理，再进行整体热镀锌，锌层达到85g/㎡ 经过整体热镀锌工艺后的护栏再进行打磨处理。最后表面再进行静电粉末喷涂处理，喷塑层能达到90微米。喷塑颜色满足实际需求，喷塑要均匀、无色差，静电喷涂漆面平整光滑，易维护，容易清洗。

（7）热镀锌材料应保证2年时间不会生锈，喷塑保证在1年内不变色、不脱落；护栏表面应光亮并有自洁性，受到污染后经雨水冲刷即可保证表面清洁。

（8）图例

10、景观中心护栏

（1）1200mm高中心隔离护栏，长度3000mm。每片护栏综合单价内含1片护栏、1个反光标、1个连接柱帽，1个护栏底座（底座为长方形结构，宽度为 350MM，长度为400MM。底座和座头的总高为 180MM）。

（2）护栏材质主要为镀锌方管立柱、镀锌方管横梁、镀锌方管竖管、激光切割钢板文化元素，立柱规格：100*100*2.5mm，横梁规格：60×40×2.0mm，竖管规格：30×30×1.5mm，文化元素：5mm钢板。横梁采用激光切割方孔，待竖管插入横梁孔后再进行焊接，焊接应该焊缝美观、焊口牢固。每组立柱顶部加盖钢制盖帽，钢制盖帽套嵌于立柱，并用螺钉固定，雨天雨水不会灌进立柱防止生锈。

（3）含底座

（4）图例

11、景观机非护栏

（1）750mm高机非隔离护栏，长度3000mm。每片护栏综合单价内含1片护栏、1个轮廓标、1个连接柱帽、1个护栏底座（底座为长方形结构，宽度为 350MM，长度为400MM。底座和座头的总高为 150MM）。

- 护栏材质主要为镀锌方管立柱、镀锌方管横梁、镀锌方管竖管，立柱规格：80*80*2.5mm，横梁规格：60×40×2.0mm，竖管规格：30×30×1.5mm。横梁采用激光切割方孔，待竖管插入横梁孔后再进行焊接，焊接应该焊缝美观、焊口牢固。每组立柱顶部加盖钢制盖帽，钢制盖帽套嵌于立柱，并用螺钉固定，雨天雨水不会灌进立柱防止生锈。

（3）含底座

（4）图例

12、新型-人车护栏

（1）尺寸规格1300mm×2m（具体以图纸为准）。

（2）隔离护栏整体钢材采用品质优良的Q235_b镀锌钢管材料制作。

（3）立柱规格80*80*2.5mm镀锌钢静电喷涂，竖杆规格为25*25*2.0镀锌钢静电喷涂，横梁规格 40*60*2.0mm镀锌钢静电喷涂。

（4）护栏连接柱帽应为钢制柱帽。

（5）小花为铸铝莲花装饰件。

（6）含基础和施工。

（7）图例

13、新型-机非护栏

1.尺寸规格详见图样。

2.隔离护栏整体钢材采用品质优良的Q235_b镀锌钢管材料制作。

3.立柱规格100*100*2.5mm镀锌钢静电喷涂，竖杆规格为25*25*2.0镀锌钢静电喷涂，横梁规格 40*60*2.0mm镀锌钢静电喷涂

4.护栏连接柱帽应为钢制柱帽

5.底座：规格为：400*300*170mm，铸铁底座（30KG）

（1）球墨铸铁底座（铸造）技术要求：

A.铸造表面：表面应光洁，无明显的砂眼、气孔、夹渣、冷隔、裂纹等缺陷。

B.浇冒口处理：浇口、冒口残留量去除后表面应平整，无尖锐毛刺、飞边，打磨处应与铸件表面圆滑过渡。

C.尺寸精度： 整体尺寸铸件的外形尺寸应符合设计图纸要求，对于影响安装和使用性能的关键尺寸，如安装孔间距、平面度、垂直度、同轴度等，公差要求更严格尺寸公差小于等于2MM标准。

D.抗拉强度：球墨铸铁底座的抗拉强度应不低于400MPa，抗压强度：屈服强度通常不低于250MPa

（2）球墨铸铁（喷漆）技术要求：（推荐聚氨酯漆或氟碳漆）

A.外观方面； 颜色与光泽：喷漆颜色应与设计要求一致，无色差，光泽度均匀，符合规定的光泽度范围，高光漆光泽度应在80%以上，哑光漆光泽度在20%以下。

B.流挂与漏喷：表面不应有流挂、滴漆、漏喷等现象，喷漆应均匀覆盖底座表面，无明显的堆积或空缺。

C.气泡与颗粒：肉眼观察表面应无气泡、针孔、颗粒等瑕疵，用手触摸应光滑平整，无明显凸起或凹陷。

D.划伤与磕碰：喷漆后的底座应无划伤、磕碰等机械损伤，如有轻微损伤，每平方米面积内的损伤处数应不超过3处。

E.涂层性能； 附着力应达到1级或2级标准，即划格区域内漆膜脱落面积不超过5%。厚度涂层厚度大于等于100μm，平均厚度偏差不超过规定值±10μm，且最小厚度不得低于设计厚度的80%。

6.图例

14、新型-中心护栏

1.尺寸规格详见图样。

2.隔离护栏整体钢材采用品质优良的Q235_b镀锌钢管材料制作。

3.立柱规格100*100*2.5mm镀锌钢静电喷涂，竖杆规格为25*25*2.0镀锌钢静电喷涂，横梁规格 40*60*2.0mm镀锌钢静电喷涂

4.护栏连接柱帽应为铸铝莲花柱帽

5.底座：规格为：400*300*170mm，铸铁底座（55KG）

（1）球墨铸铁底座（铸造）技术要求：

A.铸造表面：表面应光洁，无明显的砂眼、气孔、夹渣、冷隔、裂纹等缺陷。

B.浇冒口处理：浇口、冒口残留量去除后表面应平整，无尖锐毛刺、飞边，打磨处应与铸件表面圆滑过渡。

C.尺寸精度： 整体尺寸铸件的外形尺寸应符合设计图纸要求，对于影响安装和使用性能的关键尺寸，如安装孔间距、平面度、垂直度、同轴度等，公差要求更严格尺寸公差小于等于2MM标准。

D.抗拉强度：球墨铸铁底座的抗拉强度应不低于400MPa，抗压强度：屈服强度通常不低于250MPa

（2）球墨铸铁（喷漆）技术要求：（推荐聚氨酯漆或氟碳漆）

A.外观方面； 颜色与光泽：喷漆颜色应与设计要求一致，无色差，光泽度均匀，符合规定的光泽度范围，高光漆光泽度应在80%以上，哑光漆光泽度在20%以下。

B.流挂与漏喷：表面不应有流挂、滴漆、漏喷等现象，喷漆应均匀覆盖底座表面，无明显的堆积或空缺。

C.气泡与颗粒：肉眼观察表面应无气泡、针孔、颗粒等瑕疵，用手触摸应光滑平整，无明显凸起或凹陷。

D.划伤与磕碰：喷漆后的底座应无划伤、磕碰等机械损伤，如有轻微损伤，每平方米面积内的损伤处数应不超过3处。

E.涂层性能； 附着力应达到1级或2级标准，即划格区域内漆膜脱落面积不超过5%。厚度涂层厚度大于等于100μm，平均厚度偏差不超过规定值±10μm，且最小厚度不得低于设计厚度的80%

6.图例

7.包括现状护栏的拆除、迁移和保存，同时提供60个护栏防倾支架。

15、友谊路中心护栏

1.尺寸规格详见图样。

2.隔离护栏整体钢材采用品质优良的Q235_b 镀锌钢管材料制作。

3.立柱规格150*150*2.5mm 镀锌钢静电喷涂，竖杆规格25*25*2.0 镀锌钢静电喷涂，横梁规格40*60*2.0mm 镀锌钢静电喷涂4.护栏连接柱帽应为铸铝莲花柱帽

5.底座：规格为：500*400*180mm，铸铁底座（65KG）

（1）球墨铸铁底座（铸造）技术要求：

A.铸造表面：表面应光洁，无明显的砂眼、气孔、夹渣、冷隔、裂纹等缺陷。

B.浇冒口处理：浇口、冒口残留量去除后表面应平整，无尖锐毛刺、飞边，打磨处应与铸件表面圆滑过渡。

C.尺寸精度： 整体尺寸铸件的外形尺寸应符合设计图纸要求，对于影响安装和使用性能的关键尺寸，如安装孔间距、平面度、垂直度、同轴度等，公差要求更严格尺寸公差小于等于2MM 标准。

D.抗拉强度：球墨铸铁底座的抗拉强度应不低于400MPa，抗压强度：屈服强度通常不低于250MPa

（2）球墨铸铁（喷漆）技术要求：（推荐聚氨酯漆或氟碳漆）

A.外观方面； 颜色与光泽：喷漆颜色应与设计要求一致，无色差，光泽度均匀，符合规定的光泽度范围，高光漆光泽度应在80%以上，哑光漆光泽度在20%以下。

B.流挂与漏喷：表面不应有流挂、滴漆、漏喷等现象，喷漆应均匀覆盖底座表面，无明显的堆积或空缺。

C.气泡与颗粒：肉眼观察表面应无气泡、针孔、颗粒等瑕疵，用手触摸应光滑平整，无明显凸起或凹陷。

D.划伤与磕碰：喷漆后的底座应无划伤、磕碰等机械损伤，如有轻微损伤，每平方米面积内的损伤处数应不超过3 处。

E.涂层性能； 附着力应达到1 级或2 级标准，即划格区域内漆膜脱落面积不超过5%。厚度涂层厚度大于等于100μm，平均厚度偏差不超过规定值±10μm，且最小厚度不得低于设计厚度的80%。

6.图例

16、京式M型中心护栏底座（铸铁）

规格：400*300*180mm，铸铁底座，重量（40KG）

（1）球墨铸铁底座（铸造）技术要求：

A.铸造表面：表面应光洁，无明显的砂眼、气孔、夹渣、冷隔、裂纹等缺陷。

B.浇冒口处理：浇口、冒口残留量去除后表面应平整，无尖锐毛刺、飞边，打磨处应与铸件表面圆滑过渡。

C.尺寸精度： 整体尺寸铸件的外形尺寸应符合设计图纸要求，对于影响安装和使用性能的关键尺寸，如安装孔间距、平面度、垂直度、同轴度等，公差要求更严格尺寸公差小于等于2MM标准。

D.抗拉强度：球墨铸铁底座的抗拉强度应不低于400MPa，抗压强度：屈服强度通常不低于250MPa

（2）球墨铸铁（喷漆）技术要求：（推荐聚氨酯漆或氟碳漆）

A.外观方面； 颜色与光泽：喷漆颜色应与设计要求一致，无色差，光泽度均匀，符合规定的光泽度范围，高光漆光泽度应在80%以上，哑光漆光泽度在20%以下。

B.流挂与漏喷：表面不应有流挂、滴漆、漏喷等现象，喷漆应均匀覆盖底座表面，无明显的堆积或空缺。

C.气泡与颗粒：肉眼观察表面应无气泡、针孔、颗粒等瑕疵，用手触摸应光滑平整，无明显凸起或凹陷。

D.划伤与磕碰：喷漆后的底座应无划伤、磕碰等机械损伤，如有轻微损伤，每平方米面积内的损伤处数应不超过3处。

E.涂层性能； 附着力应达到1级或2级标准，即划格区域内漆膜脱落面积不超过5%。厚度涂层厚度大于等于100μm，平均厚度偏差不超过规定值±10μm，且最小厚度不得低于设计厚度的80%。

（3）包括现状底座的拆除。

（4）图例

17、京式M型机非护栏底座（铸铁）

规格：400*300*180mm，铸铁底座，重量（28KG）

（1）球墨铸铁底座（铸造）技术要求：

A.铸造表面：表面应光洁，无明显的砂眼、气孔、夹渣、冷隔、裂纹等缺陷。

B.浇冒口处理：浇口、冒口残留量去除后表面应平整，无尖锐毛刺、飞边，打磨处应与铸件表面圆滑过渡。

C.尺寸精度： 整体尺寸铸件的外形尺寸应符合设计图纸要求，对于影响安装和使用性能的关键尺寸，如安装孔间距、平面度、垂直度、同轴度等，公差要求更严格尺寸公差小于等于2MM标准。

D.抗拉强度：球墨铸铁底座的抗拉强度应不低于400MPa，抗压强度：屈服强度通常不低于250MPa

（2）球墨铸铁（喷漆）技术要求：（推荐聚氨酯漆或氟碳漆）

A.外观方面； 颜色与光泽：喷漆颜色应与设计要求一致，无色差，光泽度均匀，符合规定的光泽度范围，高光漆光泽度应在80%以上，哑光漆光泽度在20%以下。

B.流挂与漏喷：表面不应有流挂、滴漆、漏喷等现象，喷漆应均匀覆盖底座表面，无明显的堆积或空缺。

C.气泡与颗粒：肉眼观察表面应无气泡、针孔、颗粒等瑕疵，用手触摸应光滑平整，无明显凸起或凹陷。

D.划伤与磕碰：喷漆后的底座应无划伤、磕碰等机械损伤，如有轻微损伤，每平方米面积内的损伤处数应不超过3处。

E.涂层性能； 附着力应达到1级或2级标准，即划格区域内漆膜脱落面积不超过5%。厚度涂层厚度大于等于100μm，平均厚度偏差不超过规定值±10μm，且最小厚度不得低于设计厚度的80%。

（3）包括现状底座的拆除。

（4）图例

18、新型中心铸铁底座

规格为：400*300*170mm，铸铁底座（55KG）

（1）球墨铸铁底座（铸造）技术要求：

A.铸造表面：表面应光洁，无明显的砂眼、气孔、夹渣、冷隔、裂纹等缺陷。

B.浇冒口处理：浇口、冒口残留量去除后表面应平整，无尖锐毛刺、飞边，打磨处应与铸件表面圆滑过渡。

C.尺寸精度： 整体尺寸铸件的外形尺寸应符合设计图纸要求，对于影响安装和使用性能的关键尺寸，如安装孔间距、平面度、垂直度、同轴度等，公差要求更严格尺寸公差小于等于2MM标准。

D.抗拉强度：球墨铸铁底座的抗拉强度应不低于400MPa，抗压强度：屈服强度通常不低于250MPa

（2）球墨铸铁（喷漆）技术要求：（推荐聚氨酯漆或氟碳漆）

A.外观方面； 颜色与光泽：喷漆颜色应与设计要求一致，无色差，光泽度均匀，符合规定的光泽度范围，高光漆光泽度应在80%以上，哑光漆光泽度在20%以下。

B.流挂与漏喷：表面不应有流挂、滴漆、漏喷等现象，喷漆应均匀覆盖底座表面，无明显的堆积或空缺。

C.气泡与颗粒：肉眼观察表面应无气泡、针孔、颗粒等瑕疵，用手触摸应光滑平整，无明显凸起或凹陷。

D.划伤与磕碰：喷漆后的底座应无划伤、磕碰等机械损伤，如有轻微损伤，每平方米面积内的损伤处数应不超过3处。

E.涂层性能； 附着力应达到1级或2级标准，即划格区域内漆膜脱落面积不超过5%。厚度涂层厚度大于等于100μm，平均厚度偏差不超过规定值±10μm，且最小厚度不得低于设计厚度的80%

（开孔）

19、新型机非铸铁底座

底座：规格为：400*300*170mm，铸铁底座（30KG）

（1）球墨铸铁底座（铸造）技术要求：

A.铸造表面：表面应光洁，无明显的砂眼、气孔、夹渣、冷隔、裂纹等缺陷。

B.浇冒口处理：浇口、冒口残留量去除后表面应平整，无尖锐毛刺、飞边，打磨处应与铸件表面圆滑过渡。

C.尺寸精度： 整体尺寸铸件的外形尺寸应符合设计图纸要求，对于影响安装和使用性能的关键尺寸，如安装孔间距、平面度、垂直度、同轴度等，公差要求更严格尺寸公差小于等于2MM标准。

D.抗拉强度：球墨铸铁底座的抗拉强度应不低于400MPa，抗压强度：屈服强度通常不低于250MPa

（2）球墨铸铁（喷漆）技术要求：（推荐聚氨酯漆或氟碳漆）

A.外观方面； 颜色与光泽：喷漆颜色应与设计要求一致，无色差，光泽度均匀，符合规定的光泽度范围，高光漆光泽度应在80%以上，哑光漆光泽度在20%以下。

B.流挂与漏喷：表面不应有流挂、滴漆、漏喷等现象，喷漆应均匀覆盖底座表面，无明显的堆积或空缺。

C.气泡与颗粒：肉眼观察表面应无气泡、针孔、颗粒等瑕疵，用手触摸应光滑平整，无明显凸起或凹陷。

D.划伤与磕碰：喷漆后的底座应无划伤、磕碰等机械损伤，如有轻微损伤，每平方米面积内的损伤处数应不超过3处。

E.涂层性能； 附着力应达到1级或2级标准，即划格区域内漆膜脱落面积不超过5%。厚度涂层厚度大于等于100μm，平均厚度偏差不超过规定值±10μm，且最小厚度不得低于设计厚度的80%

（开孔）

- 友谊路中心护栏底座

规格为：500*400*180mm，铸铁底座（65KG）

（1）球墨铸铁底座（铸造）技术要求：

A.铸造表面：表面应光洁，无明显的砂眼、气孔、夹渣、冷隔、裂纹等缺陷。

B.浇冒口处理：浇口、冒口残留量去除后表面应平整，无尖锐毛刺、飞边，打磨处应与铸件表面圆滑过渡。

C.尺寸精度： 整体尺寸铸件的外形尺寸应符合设计图纸要求，对于影响安装和使用性能的关键尺寸，如安装孔间距、平面度、垂直度、同轴度等，公差要求更严格尺寸公差小于等于2MM标准。

D.抗拉强度：球墨铸铁底座的抗拉强度应不低于400MPa，抗压强度：屈服强度通常不低于250MPa

（2）球墨铸铁（喷漆）技术要求：（推荐聚氨酯漆或氟碳漆）

A.外观方面； 颜色与光泽：喷漆颜色应与设计要求一致，无色差，光泽度均匀，符合规定的光泽度范围，高光漆光泽度应在80%以上，哑光漆光泽度在20%以下。

B.流挂与漏喷：表面不应有流挂、滴漆、漏喷等现象，喷漆应均匀覆盖底座表面，无明显的堆积或空缺。

C.气泡与颗粒：肉眼观察表面应无气泡、针孔、颗粒等瑕疵，用手触摸应光滑平整，无明显凸起或凹陷。

D.划伤与磕碰：喷漆后的底座应无划伤、磕碰等机械损伤，如有轻微损伤，每平方米面积内的损伤处数应不超过3处。

E.涂层性能； 附着力应达到1级或2级标准，即划格区域内漆膜脱落面积不超过5%。厚度涂层厚度大于等于100μm，平均厚度偏差不超过规定值±10μm，且最小厚度不得低于设计厚度的80%

21、反光路锥

高度70cm

22、步道桩（新建、油整）

1）人行隔离步道桩0.5x0.34x0.6m(长x宽x高)

2）玻璃钢的步道桩。

3）图例

23、便携式标志牌支架

1）镀锌方管，尺寸见图例。

图例

24、定制标志牌支架

双排竖向镀锌方管，焊矩形框架，横向与杆固定，架子高度视现场情况而定，配管箍卡子。

- 附件B：标线技术要求

1、技术标准：

《道路交通标志和标线》GB5768

《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038

《停车泊位标准》GA/T850

《道路交通标线质量要求和检测方法》GB／T16311

《道路标线涂料》GA／T 298

《路面标线涂料》JT／T280

《道路预成型标带线》GB/T24717

《路面防滑涂料》JT/T712

《路面标线用玻璃珠》GB/T24722

《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T21383 及相关规范规定中提及的其他行业标准

(注：以上技术规范、标准以国家最新版本为准。)

2、基本要求：

（1）道路标线的设计，标线的种类、线形、尺寸、颜色应严格遵照本附件技术标准的相关规范规定；

（2）使用的标线涂料应具有与路面粘结力强、干燥迅速以及良好的耐磨性、耐侯性、抗滑性等特性，并符合有关国家标准或行业标准的要求；

（3）标线应具有良好的视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅，外观轮廓整齐，无毛刺，各种标线的施划严禁出现扭曲、变形等缺陷；

（4）标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发沾、脱落等现象；

（5）各类标线涂料所对应标线的抗滑值应满足相关规范要求；

（6）施划后的标线（包括冷喷、热熔、双组份等）颜色要按照国标要求保持一致，不允许存在色差。

（7）溶剂型常温涂料标线每平方米标线用涂料不得低于 0.5kg；

（8）标线涂层厚度如下表：

| 名称 | 标线涂层厚度 |
| --- | --- |
| 溶剂型常温涂料标线 | 0.4mm |
| 热熔型反光涂料标线 | 2.0mm |
| 双组份喷涂涂料标线 | 1.0mm |
| 双组份刮涂涂料标线 | 1.5mm |

对于双组份防滑型人行横道线的施工材料要求其陶瓷骨料颗粒直径为 1-2mm

上述材料及本项目招标文件中叙述的其他材料具体厚度根据采购人实际要求为准。标线厚度的允许误差不得超过±5%。

（9）溶剂型常温涂料的技术要求：

①执行基础依据：JT/T280《路面标线涂料》最新版本

②标线漆涂料性能指标如下表：

| 检测项目 |  | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | 应无结块、结皮现象，易于搅匀，搅拌后色泽均匀一致。 |  |  |
| 2 | 粘度 | ≥100(涂 4 杯，s) |  |  |
| 3 | 密度 （g/cm3） | ≥1.2 |  |  |
| 4 | 施划性能 | 在有气或无气喷涂、刮涂、甩涂、滚涂、成型时，施划性能良好。 |  |  |
| 5 | 涂膜外观 | 干燥后，图层应无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎等现象，涂膜颜色和外观应与标准板一致。 |  |  |
| 6 | 不粘胎干燥时间 （min） | ≤15 |  |  |
| 7 | 遮盖率（%） | *白色 | ≥95 |  |
|  |  | *黄色 | ≥80 |  |
| 8 | 色度性能 | 白色 | 色品坐标 （x,y） | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内（0.350,0.360； （0.305,0.315） （0.295,0.325）； （0.340,0.370） |
|  |  |  | 亮度因数 | ≥0.80 |
|  |  | 黄色 | 色品坐标 （x,y） | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内（0.545,0.454； （0.494,0.426） （0.444,0.476）； （0.481,0.518） |
|  |  |  | 亮度因数 | ≥0.48 |
| 9 | 耐磨性（mg） （200 转 /1000g 后减重） | ≤60 |  |  |
| 10 | 耐水性 | 在水中浸泡 24h，应无异常现象。 |  |  |
| 11 | 耐碱性 | 在饱和氢氧化钙饱和溶液中浸泡 24h，应无异常现象。 |  |  |
| 12 | 附着性（划 圈法） | ≤4 级 |  |  |
| 13 | 柔韧性(mm) | ≤5 |  |  |
| 14 | 固体含量（%） | ≥60 |  |  |
| 15 | VOC含量（g/kg） | ≤350 |  |  |

③本项目所使用的所有标线涂料要确保在施工阶段中对环境污染减少到最低限度。

④施工中所用道路标线漆稀释剂，稀释性要强，具备良好的施工性能。

⑤本项目采用的溶剂型常温标线涂料中耐磨性、亮度因数、固体含量和遮盖率符合国家标准。

⑥施划溶剂型常温涂料工艺要求：投标人在施划溶剂型常温涂料过程中，对人行横道线，停止线等宽度较大的道路标线必须采用同等比例的喷枪嘴子， 采用长条板摆出既定宽度，手动喷涂一次成型，且必须喷涂2遍以保证漆膜均匀；对于道路上磨损严重无法可见的道线复划必须进行重新放线确定线型；对于道路坑洼、凹凸不平的路面为了确保分道线、边缘线、机非线等线型顺直，须进行摆杠喷涂。在施工过程中发现线型不直、线型错乱等情况视为施工质量不合格。

注：在本项目实施过程中若国家推行新的规范标准，将按照最新标准实施。

（10）热熔型涂料的技术要求

①执行基础依据：JT/T280《路面标线涂料》最新版本：

②本次招标项目热熔型涂料采用热熔型反光涂料，应具有可视性，具备良好的反光能力，白天、夜间及雨天视认性符合规范要求；

热熔型涂料性能指标如下表：

| 检测项目 |  | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 反光型 |  | 突起型（震荡、视觉减速标线） |
| 1 | 密度（g/cm3） | 1.8-2.3 |  |  |
| 2 | 软化点，℃ | 90-125 |  | ≥100 |
| 3 | 涂抹外观 | 干燥后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准版差别不大 |  |  |
| 4 | 不粘胎干燥时间，min | ≤5 |  |  |
| 5 | 色度性能 | 白色 | 色品坐标 （x,y） | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内（0.350,0.360； （0.305,0.315） （0.295,0.325）； （0.340,0.370） |
|  |  |  | 亮度因数 | ≥0.80 |
|  |  | 黄色 | 色品坐标 （x,y） | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内（0.545,0.454； （0.494,0.426） （0.444,0.476）； （0.481,0.518） |
|  |  |  | 亮度因数 | ≥0.48 |
| 6 | 抗压强度，MPa | ≥12 |  | 23℃±1℃，≥12 50℃±2℃，≥2 |
| 7 | 耐磨性（mg） （200 转/1000g 后减重） | ≤80（JM-100 橡胶砂轮） |  | — |
| 8 | 耐水性 | 在水中浸泡 24h，应无异常现象。 |  |  |
| 9 | 耐碱性 | 在氢氧化钙饱和溶液中浸泡 24h，应无异常现象。 |  |  |
| 10 | 玻璃珠含量，% | ≥30 |  |  |
| 11 | 流动度，s | 35±10 |  | — |
| 12 | 涂层低温抗裂性 | -10℃保持4h,室温放置4h为一个循环，连续做3个循环后应无裂纹 |  |  |
| 13 | 加热稳定性 | （200±10）℃条件下保持 4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象 |  |  |
| 14 | 人工加速耐候性 | 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，但色品坐标应符合表 5 规定，亮度因数变化范围应不大于表8中规定亮度因素的 20% |  |  |
| 15 | VOC(含量g/kg) | ≤50 |  |  |

注：在本项目实施过程中若国家推行新的规范标准，将按照最新标准实施。

（11）普通型双组份涂料的技术要求

①执行基础依据：JT/T280《路面标线涂料》最新版本

②标线漆涂料性能指标如下表：

| 检测项目 |  | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型 |  |  |
| 1 | 容器中状态 | 应无结块、结皮现象，易于搅匀，搅拌后色泽均匀一致。 |  |  |
| 2 | 密度（g/cm3） | 1.5-2.0 |  |  |
| 3 | 施工性能 | 按生产厂的要求，将 A、B 组份按一定比例混合搅拌均匀后，喷涂、刮涂施工性能良好 |  |  |
| 4 | 涂膜外观 | 涂膜固化后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、粘胎等现象，涂膜颜色和外观应与标准板一致。 |  |  |
| 5 | 不 粘 胎 干燥时间（min） | ≤60 |  |  |
| 6 | 色度性能 | 白色 | 色品坐标 （x,y） | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内（0.350,0.360； （0.305,0.315） （0.295,0.325）； （0.340,0.370） |
|  |  |  | 亮度因数 | ≥0.80 |
|  |  | 黄色 | 色品坐标 （x,y） | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内（0.545,0.454； （0.494,0.426） （0.444,0.476）； （0.481,0.518） |
|  |  |  | 亮度因数 | ≥0.48 |
| 7 | 耐磨性（mg） （200 转/1000g 后减重） | ≤40（JM-100 橡胶砂轮） |  |  |
| 8 | 耐水性 | 在水中浸泡 24h，应无异常现象。 |  |  |
| 9 | 耐碱性 | 在氢氧化钙饱和溶液中浸泡 24h，应无异常现象。 |  |  |
| 10 | 附着性（划圈法） | ≤4级（不含玻璃珠） |  |  |
| 11 | 柔韧性(mm) | 5（不含玻璃珠） |  |  |
| 12 | 人工加速耐候性 | 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不允许产生 龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，但色品坐标 应符合色表6规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的 20% |  |  |
| 13 | VOC(含量g/kg) | ≤200 |  |  |

③具有环保型道路交通标线漆，不含有害溶剂，不易燃，无毒的特性，确保在施工阶段中对环境污染减少到最低限度。

④本项目采用的普通型双组份涂料中耐磨性、亮度因数、附着性高于国家标准。

注：在本项目实施过程中若国家推行新的规范标准，将按照最新标准实施。

（12）反光型双组份涂料的技术要求

①执行基础依据：JT/T280《路面标线涂料》最新版本

②标线漆涂料性能指标如下表：

| 检测项目 |  | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 反光型 |  | 突起型（防滑横道线） |
| 1 | 容器中状态 | 应无结块、结皮现象，易于搅匀，搅拌后色泽均匀一致。 |  |  |
| 2 | 密度（g/cm3） | 1.5-2.0 |  |  |
| 3 | 施工性能 | 按生产厂的要求，将 A、B 组份按一定比例混合搅拌均匀后，喷涂、刮涂施工性能良好 |  |  |
| 4 | 涂膜外观 | 涂膜固化后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、粘胎等现象，涂膜颜色和外观应与标准板一致。 |  |  |
| 5 | 不 粘 胎 干燥时间（min） | ≤60 |  |  |
| 6 | 色度性能 | 白色 | 色品坐标 （x,y） | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内（0.350,0.360； （0.305,0.315） （0.295,0.325）； （0.340,0.370） |
|  |  |  | 亮度因数 | ≥0.80 |
|  |  | 黄色 | 色品坐标 （x,y） | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内（0.545,0.454； （0.494,0.426） （0.444,0.476）； （0.481,0.518） |
|  |  |  | 亮度因数 | ≥0.48 |
| 7 | 耐磨性（mg） （200 转/1000g 后减重） | ≤40（JM-100 橡胶砂轮） |  |  |
| 8 | 耐水性 | 在水中浸泡 24h，应无异常现象。 |  |  |
| 9 | 耐碱性 | 在氢氧化钙饱和溶液中浸泡 24h，应无异常现象。 |  |  |
| 10 | 附着性（划圈法） | — |  |  |
| 11 | 柔韧性(mm) | — |  |  |
| 12 | 玻璃珠含量% | ≥30 |  |  |
| 13 | 人工加速耐候性 | 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不允许产生 龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，但色品坐标 应符合色表6规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的 20% |  |  |
| 14 | VOC(含量g/kg) | ≤200 |  |  |

③具有环保型道路交通标线漆，不含有害溶剂，不易燃，无毒的特性，确保在施工阶段中对环境污染减少到最低限度。

注：在本项目实施过程中若国家推行新的规范标准，将按照最新标准实施。

（13）清除标线要求:

要做好安全防护措施，确保道路通畅、施工人员的安全。

（1）采用符合本招标文件的专用机械清除旧标线；

（2）清洗沥青路面旧标线必须采用专用清洗机（不含沙）清除，路面标线必须清除干净，不得留有旧标线的残留痕迹，且不能破坏沥青路面。

（3）本次招标对投标人在清除标线中使用黑色涂料对未清除干净的道线进行覆盖，其主要材质是丙烯酸树脂、铁黑颜料、轻质碳酸钙、重质碳酸钙、硫酸钡、高岭土等主材，配以滑石粉、助剂和稀释剂等材料组合合成，使用黑漆覆盖前提是已经使用除线机进行大面积清除，剩余仍能看得见的道线痕迹可使用黑色漆料进行覆盖；使用过程中投标人要加大喷涂面积，保证标线模样无法识别。

（注：①以上技术规范、标准以国家最新版本为准。②预成型标带标线及预成型突起标带标线的技术要求及检验方法，符合 GB/T 24717-2009《道路预成形标线带》标准相关规范。）

4、施划规范

标线形状位置允许误差如下：

（1）新建道路标线的位置与设计位置误差为±30mm，施划前应实地测量路面尺寸，打尺弹线，校核无误后方可施划。原有标线的路面施划时新标线与旧标线应基本重合且完全覆盖，误差不得大于 5mm，视线不清时，必须重新打尺弹线。

（2）标线的端线与边线应垂直，其误差不大于±5°，其他特殊标线，其角度与设计值的误差不大于±3°。

（3）直线（包括实线、虚线）必须笔直，直线度误差＜0.5mm/m；弧线外廓圆顺，曲率半径应与道路相应位置的曲率半径一致。

（4）导向箭头必须设置在车道中心位置，其偏移量不得大于5mm，且应与车道标线保持平行，误差不得大于 2mm；各种转向箭头的倾斜度应严格遵照GB  5768、GB51038 所规定的尺寸，其误差不得大于±1°。

（5）人行横道线必须保持线线平行，距离相等，其误差不得大于 10mm。

（6）其他标线尺寸的允许误差不超过 ±5%。

（7）标线的宽度允许误差为（0～5）mm。

（8）标线长度以及间断线纵向间距的允许误差应符合下表规定：

| 项目 | 尺寸(mm) | 允许误差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 6 000 | ±30 |
|  | 5 000 | ±25 |
|  | 4 000 | ±20 |
|  | 3 000 | ±15 |
|  | 2 000 | ±10 |
|  | 1 000 | ±10 |
| 间断线的纵向间距 | 9 000 | ±45 |
|  | 6 000 | ±30 |
|  | 4 000 | ±20 |
|  | 3 000 | ±15 |
|  | 2 000 | ±10 |
|  | 1 000 | ±10 |

- 纵向标线的施划宽度如下表:

| 名称 | 宽度 |
| --- | --- |
| 冷喷标线 | 符合 GB5768 相关技术规定 |
| 热熔型标线 | 符合 GB5768 相关技术规定 |
| 反光型双组份 | 符合 GB5768 相关技术规定 |

注：本文件中 GB 5768 均为符合 GB 5768 当前最新版本

- 对于道路交通标线不同尺寸线型使用喷枪枪嘴要求喷距在20cm上下时，喷涂15cm的标线，喷嘴必须选用517或421，如果采用车载喷涂的话必须采用531或535。喷涂20cm的标线，就相应的提高喷距即可，喷涂30厘米的标线，必须选用621或625的喷嘴，当喷涂40厘米的标线时，必须选用631或635的喷嘴。

- 附件C: 管理要求

1、投标人应严格按照经采购人及监管单位批准施工方案组织施工，并无条件地接受采购人及其委托的项目监管服务单位对项目进度、造价、质量、安全及文明施工的监督管理。

2、采购人或其委托的项目监管服务单位不定期对投标人投标文件中提出的项目部组成人员进行审核（每半年审核不少于 1 次），投标人项目部所有人员须携带身份证、资质证书等相关证明材料到采购人或其委托的项目管理单位指定的地点进行审查；对投标人投标文件中的车辆设备不定期集中审核车辆牌照及设备编号是否与投标文件提供机械一致（每半年审核不少于1次）。同时投标人若要更换项目部成员或更换机械设备必须先上报采购人可更换，未得到采购人批准更换项目成员及设备的，按投标人违约处理，一经查实责令其停工整顿，并扣除合同金额 2000元。

3、工程质量不合格的，应负责无偿返修和返工；返工后质量仍无法达到标准的予以处罚，扣除合同金额2000元投标人在施工过程中给采购人和第三方造成损失的承担全部赔偿责任，后果严重的采购人有权单方面解除合同。

4、采购人负责提供工程任务内容与要求，投标人应核实采购人提供的相关内容与要求。

5、投标人施工中涉及重大问题时,投标人应主动联络采购人及时确认。

6、未按照采购人、项目监管服务单位提供的相关格式要求及时提供摄影摄像资料、工程计量资料、统计报表、工程质量证明材料，或者要求补充未按照约定时间补充的每次扣除1000元，若超过3次以上（包含 3 次）将每次扣除合同金额2000元。

7、采购人、项目监管服务单位发现投标人发生以下事件，每次扣除合同金额 2000元。（说明以下事件包括内容）

（1）投标人未按照投标文件中的承诺设立项目管理机构，或项目人员不到位，或未经采购人批准任意调换和撤离项目管理人员的；或采购人、项目管理单位要求撤换不合格的管理人员，不及时撤换的；

（2）未严格执行天津市有关安全文明施工的规定，被政府有关部门处以罚款、停工整改等处罚或被媒体公开批评的；（造成后果5000元）

（3）未按照采购人、项目监管服务单位要求上报相关资料、完成相应任务的；

（4）由于项目施工原因给第三方造成经济损失或造成投诉的；

（5）未按照投标文件承诺履行人员、设备投入；对于采购人或采购人委托的项目管理单位、对各投标人施工期间人员、设备到场情况不定期进行现场查验（1000元）；

（6）不服从采购人（包含项目管理单位）的指挥，未按照任务单的要求时间及时到位维护，延误工程进度的；

（7）未按照国家有关规定和招标文件得要求进行采购、施工，导致工程质量不合格的；

（8）未经采购人允许擅自调离队伍导致工程延误的；

（9）在接到紧急任务时未按照采购人或采购人委托的项目管理单位要求的时间完成任务的；

（10）由采购人、采购人委托的项目管理单位、监理单位组织召开会议时投标人人员未按时参加会议，到会人员非要求参会人员或非本项目人员的；到会人员无故迟到、早退；

（11）投标人现场施工车组配备人员未达到采购人要求安排人数。

（12）未按照正常审批流程操作，未批复先施工的。

8、投标人未按照采购人或采购人委托的项目管理要求进行巡查工作的，每次扣除2000元。

9、施工中未按照采购人或采购人委托的项目管理单位要求或设计图纸要求进行施工，每次扣除2000元，出现严重错误的（如划错标线的颜色、标线的类别等），每次扣除合同金额1000元。

10、投标人对招标文件中承诺的内容，在项目实施过程中未按要求落实相关承诺，经采购人发现并要求其履行承诺拒不执行的，责令其停工并扣除合同金额5000元。采购人并将此情况上报政采部门，视为投标人不诚信投标；情节严重的，采购人有权与其终止合同。

11、施工结束后，投标人未按照要求将施工废料清理干净；破坏周边环境等行为，一经发现，每次扣除合同金额2000元。

12、监管服务单位、采购人发现施工过程中存在安全隐患或安全防护不到位的，每次扣除5000元，如因投标人的原因在施工中发生安全事故的由投标人自行负责并扣除合同金额5000元。

13、不服从采购人（包括监管单位）指定时间、指定地点护栏清洗任务的，或延期完成任务的，每次扣除1000元。

14、护栏清洗质量不合格事件的，每次扣除1000元。