# 救灾专用软体储水罐技术文件

- 范围

本部分规定了救灾专用软体储水罐的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本部分适用于以高强度纤维织物双面贴TPU膜为主要材料经热合、缝制制成的救灾专用软体储水罐的订购、生产与验收。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注入日期的版本适用于本文件。凡是不注入日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YJ/T 11.3-2010救灾装具第3部分：软体贮水罐、水桶

GB/T 250-2008 纺织品色牢度试验评定变色用灰色卡

GB/T 2679.7-2005 纸板戳穿强度的测定

GB/T 3923.1纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 3917.3纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定

GB/T 4669 纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4744纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 4857.4-2008 包装运输包装件基本试验第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

GB/T 6545-1998  瓦楞纸板耐破强度的测定法

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 22865-2008 牛皮纸

GB/T 23318-2009纺织品 刺破强力的测定

GB/T 31064-2014橡胶或塑料涂覆织物抗刺穿性测试方法

GJB 3840-1999  包装用塑料基压敏胶粘带规范

FZ/T 01006 涂层织物 涂层厚度的测定

FZ/T 01010涂层织物 涂层剥离强力的测定

QB/T 3811-1999  塑料打包带

- 要求

  - 样式及结构

软体储水罐由盖、罐体和地垫组成，样式及结构依据YJ/T 11.3-2010见图1。

图1  软体储水罐样式及结构

  - 规格尺寸

软体储水罐规格及成品主要尺寸见图1及表1。

表1  规格及成品主要尺寸单位：mm

| 名称 | 口径 | 底径 | 浮圈(盖)高 | 罐体高 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m³软体储水罐 | Φ980 | Φ1540 | 100 | 700 | ±30 |

  - 颜色

软体储水罐面料颜色为天蓝色PANTONG17-4041,内侧膜层颜色为无色透明。每个产品的色差不得低于3-4级，色差评定按GB/T 250-2008。

  - 材料规格

主辅材料规格、质量要求及用途应符合表2的规定。

表2主辅材料规格与质量要求、用途

| 材料 |  | 质量要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 |  |  |
| ★TPU双面贴膜牛津布 (食用级) | 1000D×1000D 膜厚：≥0.2mm | 3.6表3 | 储水罐面料 |
| PVC双面涂层布 | 840D×840D |  | 储水罐地垫 |
| ★PU膜(食用级) | 膜厚：0.2mm±0.02mm | —— | 内侧焊缝 |
| 充气嘴 | —— | —— | 罐口充气 |
| PP插扣 | 不低于 长51.1mm×宽31.3mm×厚10mm | 图2 | 罐口密封 |

表2(续)  主辅材料规格与质量要求、用途

| 材料 |  | 质量要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 |  |  |
| 塑料基压敏胶粘带 | 宽60mm～80mm | GJB 3840-1999 | 封箱胶带 |
| 牛皮纸 | 60g/m²～80g/m² | GB/T 22865-2008 | 内包装 |
| 塑料打包带 | PP12008J | QB/T 3811-1999 | 打包带 |
| 瓦楞纸箱 | 储水罐 600mm×500mm×500mm | 抗压力≥5200N 耐破强度≥1100kPa 截穿强度≥8.5J | 外包装 |

  - 外观质量

3.5.1  外观质量要求

3.5.1.1成品外观应规整、平展、整洁。

3.5.1.2提带要平敷、宽窄均匀，不得有扭翘现象。

3.5.1.3缝制部位针码应均匀、规整，线迹直顺、缝制牢固，不得有开线、断线等缺陷。

3.5.2  热合要求

3.5.2.1热合缝应规整、直顺、牢固、宽窄一致，不得有接刀不齐、开胶、起泡、死折等缺陷。

3.5.2.2接刀接头处须重合20mm～30mm。

3.5.2.3热合缝要宽窄一致，热合后应平展。

3.5.2.4热合过程中，产品内侧所有接缝处均须焊接PU膜，热合需牢固。

3.5.3  附件质量要求

3.5.3.1充气嘴管壁及管口应光洁，不得有凹瘪、毛刺等缺陷。

3.5.3.2接口处密封应牢固，不得有渗漏水的现象。

3.5.3.3浮圈的热合应牢固，热合完成后应充气浸水查漏。密封性要好，不得漏气。

3.5.3.4插扣扣面沙度均匀、无明显伤痕。正面不允许有明显的飞边、皱纹、杂质点；正面无明显的缺角、毛刺，侧边及背面允许≤2处；颜色应均匀，无明显色差；在正常使用中，插扣式塑料多用扣的插合和分离应易于操作，不应有异常阻滞。

图 2 插扣实物图

3.5.3.5软体储水罐应配备一个手动供水泵，泵水速度不低于15dm³/3min。

3.5.3.6地垫用天蓝色 PVC 涂层布包边缝制，直径大于底径150mm。

  - 面料物理性能★

面料性能指标应符合表3的规定，热合缝拉伸强度不应低于面料拉伸强度的80%。

表3面料性能指标

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000D×1000D TPU双面涂层布 | 840D×840D PVC双面涂层布 |
| 颜色 |  | 天蓝色(潘通色卡17-4041) | 天蓝色 |
| 贴膜厚度 |  | 膜厚：≥0.2mm | —— |
| 贴膜材质 |  | 符合3.7.1要求 | —— |
| 单位面积质量，g/m² |  | ≥620 | ≥550 |
| 拉伸强度，N/5cm | 经向 | ≥2800 | ≥1800 |
|  | 纬向 | ≥2600 | ≥1500 |
| 撕裂强力，N | 经向 | ≥100 | —— |
|  | 纬向 | ≥100 | —— |
| 层间粘合强度N/5cm |  | ≥250 | —— |
| 静水压，kPa |  | ≥150 | —— |
| 抗刺穿性，N |  | ≥250 | —— |
| 低温耐折 |  | 面料对折后 -20℃下展开无龟裂、脱层 | —— |

  - 使用与贮存性能

3.7.1  面料贮水卫生性能：无毒、无味、不污染水质，与水直接接触的部位应符合GB 4806.7或GB/T 17219要求。

3.7.2 ★储水罐使用环境温度：0℃～40℃；储存运输环境温度：-20℃～40℃，面料在低温储存环境下应耐折叠。

3.7.3 ★储水罐浮圈充气后注满水，放置24h,不得有渗漏水现象。

- 试验方法

  - 外观检验

4.1.1 检验条件

外观质量检验应在天然散射光或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于3001x(相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度)。

4.1.2  检验方法

目视观感检验。

  - 尺寸检验

尺寸的检验用精度为1mm的卷尺。

  - 材料检验

各种主辅材料进厂后或使用前应按相关标准检验，不合格者不得使用。

  - 物理性能试验

    - 面料贴膜厚度的检验按FZ/T 01006的规定。

    - 面料贴膜材质的检验按GB 4806.7或GB/T 17219的规定。

    - 面料单位面积质量的检验按GB/T 4669的规定。

    - 面料拉伸强度的检验按GB/T 3923.1的规定。

    - 热合缝拉伸强度的检验按GB/T 3923.1的规定。

    - 面料层间粘合强度的检验按照FZ/T 01010 的规定。

    - 面料撕裂强力的检验按GB/T 3917.3的规定。

    - 面料静水压的检验按GB/T 4744的规定。

    - 面料抗刺穿性的检验按GB/T 31064-2014的规定。

    - 面料低温耐折性能按如下方法进行检验，裁取三块300mm×300mm的试样，将试样沿经纬向对折两次，使对折点出现在试片中心位置，将对折的试样放置在-20℃环境中24h。在此温度下在3min内打开试样，七倍放大镜下检查试样表面应不出现龟裂、脱层等现象。

    - 成品抗渗漏水性能的检验按3.7.3的规定。

    - 牛皮纸的检验按GB/T 22865-2008的规定。

    - 纸箱质量检验按GB/T 4857.4-2008、GB/T 6545-1998、GB/T 2679.7-2005的规定。

    - 插扣外观质量检验按3.5.3的规定。

  - 标志与包装检验

产品标志与包装质量的检验按6.1和6.2的规定。

- 检验规则

  - 检验分类

本部分规定的检验分类如下：

a)   首件检验(见5.2)；

b)   质量一致性检验(见5.3) ；

c)   验收检验(见5.4) ；

c)   入库检验(见5.5) 。

  - 首件检验

    - 检验要求

首件报样检验是在承制方按合同批量投产之前，由订购方或订购方指定的检验机构检验，并确认承制方能否生产出符合本部分要求的产品，检验应包括以下两种类型：

a) 首件报样检验，在首次投产前，承制方应持合同中签订的产品样品，到订购方或订购方指定的检验机构履行报样手续，报样符合本部分规定后才能进行生产；

b) 首批产品检验，对承制方首次生产，或曾生产过，但已两年以上未生产的产品，订购方或订购方指定的检验机构，对首批产品和半成品质量及工艺流程、设备及其他必要的项目进行检验。

    - 检验项目

检验项目应符合表4的规定。

表4检验项目、要求和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 合格品判定条件 | 首件 检验 | 质量一致性检验 | 验收 检验 | 入库 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 样式 | 观察 | 符合3.1的规定 | ● | ● | ● | - |
|  | 规格尺寸 | 测量 | 符合3.2的规定 | ● | ● | ● | ● |
|  | 结构 | 观察 | 符合3.1的规定 | ● | ● | ● | - |
|  | 颜色 | 用GB/T 250-2008对比 | 符合3.3的规定 | ● | ● | ● | - |
|  | 材料规格 | 观察、测量 | 符合3.4的规定 | ● | ● | ● | ● |
|  | 充气嘴 |  | 符合3.5.3的规定 | ● | ● | ● | ● |
|  | 插扣 | 观察、测量 | 符合3.5.3的规定 | ● | ○ | ● | ○ |
| 原材料及配件 理化性能★ | 面料贴膜厚度 | 按4.4.1的规定 | 符合3.6表3的规定 | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 面料贴膜材质 | 按4.4.2的规定 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 面料单位面积质量 | 按4.4.3的规定 |  | ● | ● | ○ | ○ |
|  | 面料拉伸强度 | 按4.4.4的规定 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 热合缝拉伸强度 | 按4.4.5的规定 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 面料层间粘合强度 | 按4.4.6的规定 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 面料撕裂强力 | 按4.4.7的规定 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 面料静水压 | 按4.4.8的规定 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 面料抗刺穿性 | 按4.4.9的规定 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 面料低温耐折 | 按4.4.10的规定 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 成品抗渗漏水性能 | 按3.7.3的规定 | 符合3.7.3的规定 | ● | ○ | ● | ● |
| 包裝 | 产品标志 | 观察、测量 | 符合6.1.1的规定 | ● | ● | ● | ● |
|  | 包装标志 | 观察、测量 | 符合6.1.2的规定 | ● | ● | ● | ● |
|  | 牛皮纸 | 按GB/T 22865-2008的规定 | 符合3.4及6.2.1.1的规定 | ○ | ○ | - | - |
|  | 瓦楞纸箱 | 按4.4.9的规定 | 符合3.4及6.2.2的规定 | ● | ○ | ● | ○ |
| 注：●必检项目：○选检项目：-不检项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 检验数量

首件报样检验数量为一项。原材料及配件理化性能检验按实际需要取样。

    - 合格判定

首件报样检验、首批产品检验全部符合表4合格品判定条件，判为合格品。首件报样检验不合格，允许修改后第二次报样，若仍不合格，判首件报样检验不合格。首件报样送检中理化性能不合格，可第二次报样复检，若仍有不合格项，判首件报样不合格。

  - 质量一致性检验

    - 检验要求

承制方在生产过程中应对半成品、成品逐个检验。原材料及配件理化性能应周期性检验。订购方或订购方指定的检验机构，可依据每批次生产周期，在产品生产过程中，按本部分的规定，对承制方的生产条件、在制品和成品质量进行检验。

    - 检验项目

检验项目应符合表4的规定。

    - 合格判定

产品全部符合表4合格品判定条件，判定该件产品为合格品。产品因有缺陷返修后经检验合格，判该件产品为合格品。

  - 验收检验

    - 检验要求

承制方在产品出厂前，应按批次，相对集中的向订购方或订购方指定的检验机构报检。订购方或订购方指定的检验机构根据需要可对产品进行破坏性检验。

    - 检验项目

检验项目应符合表4的规定。

    - 抽样方法与数量

抽样方法为随机抽样，检验数量为1%。成品、原材料及配件理化性能检验按实际需要取样。

    - 合格判定

5.4.4.1 单件产品全部符合表4中合格品判定条件，判该件产品合格，否则判定为不合格。

5.4.4.2 抽样产品全部符合表4中合格品判定条件，判定该批产品合格。单项及理化性能不合格，允许第二次加倍抽样复检，复检合格，判定该批产品合格。复检不合格，判定该批产品不合格。

  - 入库检验

    - 检验要求

订购方在产品入库前，按批次，可向订购方指定的检验机构报检。订购方或订购方指定的检验机构根据需要可对产品进行破坏性检验。

    - 检验项目

检验项目应符合表4的规定。

    - 抽样方法与数量

抽样方法为随机抽样，检验数量为1件/批次。成品、原材料及配件理化性能检验按实际需要取样。

    - 合格判定

抽样产品全部符合表4中合格品判定条件，判定该批产品合格。单项及理化性能不合格，允许第二次加倍抽样复检，复检合格，判定该批产品合格。复检不合格，判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

    - 标志标识

6.1.1.1 软体储水罐及外包装表面需印制中华人民共和国应急管理部应急物资标识（图3），软体储水罐表面的标识采用丝网印工艺，标识效果为白色。标识的使用必须严格按照图4的规范比例，扩大或者缩小必须等比例执行，不得更改图形的比例关系、图案和文字（标识规范比例见图4）。标识需印制在罐体正中位置。标识大小以其宽度为基准，其宽度为80mm，高度根据宽度等比例放大或者缩小，效果图见图6。

图3 标识（彩色版本、反白版本、红蓝色值）

图4 标识规范比例

6.1.1.2 软体储水罐盖的上部位印刷白色的应急物资标识、产品名称及承制单位名称，字体大小适宜。印字应清晰、工整，牢固。见图5。

6.1.1.3软体储水罐需粘贴二维条码，印字为黑色。二维条码采用不干胶 10 年纸，保证持久耐用，于包装前紧贴储水罐罐体，邻近应急物资标识的位置。如图7所示。

1m3储水罐

图5 软体储水罐盖标志

图6产品效果图

    - 包装标志

6.1.2.1 外包装正面印刷产品名称、应急救灾物资标识（彩色），一侧面印刷黑色的产品名称、型号、数量、质量、体积、生产日期及承制单位等（见图8），字体大小可根据外包装大小酌情选择，另一侧面印刷黑色的“救灾专用”、“注意防潮”及“请勿重压”。其中产品名称、生产批号、承制单位名称和“救灾专用”、“注意防潮”及“请勿重压”等为黑体字。“救灾专用”、“注意防潮”及“请勿重压”字体宽度宜为60mm。

图7产品标志耐久性标签

产品名称：软体储水罐 型号：1m³(吨) 适用范围：0~40℃ 数量：×个 质量：××kg 体积：xxxmm×xxxmm×xxxmm ×××××××承制 生产日期：××××年××月

图8包装标志

6.1.2.2 印刷布局应合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。

  - 包装

    - 包装方法

6.2.1.1 内包装衬牛皮纸，外包装用纸箱。

6.2.1.2 手动供水泵装入1个塑料袋。1个软体储水罐与1个手动供水泵装入一纸箱。每箱内放一份产品使用说明书。

6.2.1.3 每个纸箱内需附一张产品检验单，检验单样式见图9。其“检验单”、“产品名称”、“品等数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4大小，字体大小适宜。

| 检验单 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | ×××××× |
| 品等数量 | 合格品个 |
| 生产日期 | 年月日 |
| 检验人员 | (检验工号) |
| 承制单位名称 | (单位全称) |

图9 检验单样式

    - 纸箱质量

6.2.2.1软体储水罐纸箱箱外尺寸为600mm×500mm×500mm(长×宽×高)，承制单位也可按实际进行调整。

6.2.2.2 纸箱质量应符合表2的规定。

6.2.2.3 用对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢，粘贴胶粘带下棱边应不低于50mm。胶粘带质量应符合GJB 3840-1999中I型的规定。

6.2.2.4 捆箱用 PP12008J塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811-1999中一等品的规定。

  - 运输与贮存

    - 包装箱在运输、贮存中严禁露天堆放。应注意防潮，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。

    - 产品使用环境温度：0℃～40℃；储存运输环境温度：-20℃～40℃，相对湿度不大于80%，储存期限应不低于8年。

    - 包装箱应码放在货架上，货架距地面高度不得低于200mm。码垛高度不超过5m。

    - 贮存仓库内严禁与油、酸、碱类或其他腐蚀性化学物品混放。

中华人民共和国应急管理部应急物资标识著作权及相关权益，由应急管理部授权相关单位管理使用。