采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，厚度5-8mm，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好；水槽底部加装导流线，防止出现存水现象。水槽嵌入台面，水槽上沿与台面连接处打胶固定，水槽下方有两根托梁托住水槽，两侧于侧板用螺丝固定。采用防腐蚀50PE材质下水管，防止水管阻塞功能。

（1）耐高温高湿：85℃，50%RH，1000h测试，外观无可视变化，

（2）耐磨质量损失：符合GB/T 5478-2008标准，耐磨耗性试验机在负载750g，转速60rpm的条件下测试滚动磨损试验，检测结果＜0.005g。

（3）3000h氙灯老化测试，色牢度可≥4级，样品无明显变色、裂纹等异常。