选用PP材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。滴水棒均以35°-45°仰角安装，以方便器皿稳固吊放。

（1）耐污染性能：40%硝酸、75%硫酸、40%氢氧化钠、10%乙酸、100%乙酸乙酯、70%乙醇、37%盐酸，分别浸泡48h，表面未见变化。