补充修缮说明

天津市新华中学2023年校舍外檐修缮项目于23年9月15日出具施工图，现结合现场情况，补充部分修缮说明。

- 施工图说明5.1条外墙修缮时如遇溃烂墙体，需砌筑蒸压加气混凝土砌块修补。具体修缮面积需结合施工工艺，二次深化设计后方可施工。

现补充修补墙体内墙面及踢脚做法：

| - 种类 | - 做法 | - 应用区域 |
| --- | --- | --- |
| - 无机涂料内墙 - 燃烧性能A级 | - 基层墙体 | - B座实验楼 - A立面图 约100平方米 |
|  | - 界面剂一道甩毛（甩前先喷湿墙面） |  |
|  | - 8厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛或划出纹道 |  |
|  | - 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平 |  |
|  | - 2厚面层柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 |  |
|  | - 刷内墙涂料（防霉防潮无机涂料A级，颜色与原墙体一致，面层涂料两遍，底层涂料两遍） |  |
| - 面砖墙面 - 燃烧性能A级 | - 基层墙体 | - B座实验楼 - 卫生间 - A立面图 约25平方米 |
|  | - 界面剂一道甩毛（甩前先喷湿墙面） |  |
|  | - 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 |  |
|  | - 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 |  |
|  | - 1.5厚聚合物水泥防水涂料1800高 |  |
|  | - 5~7厚面砖，专用胶粘剂粘贴，白水泥浆擦缝（颜色与原墙体一致） |  |
| - 矿棉装饰吸声 - 燃烧性能A级 | - 基层墙体修补平整 | - D座图书馆报告厅 - F-6立面图 - 约50平方米 |
|  | - 1.2厚聚合物水泥防水涂料防潮层 |  |
|  | - QC50×50轻钢龙骨用M6×75膨胀螺栓与墙体固定，双向中距按工程设计，内填50厚岩棉板 |  |
|  | - 玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 |  |
|  | - 12厚矿棉装饰吸声板，螺钉固定于龙骨上 |  |
|  | - 金属装饰压条 |  |

| - 种类 | - 做法 | - 应用区域 |
| --- | --- | --- |
| - 干挂石质板材墙面 - 燃烧性能A级 | - 基层墙体 | - D座图书馆报告厅 - 首层门厅 - 6-2立面图 - 约25平方米 |
|  | - 15厚1:3水泥砂浆找平 |  |
|  | - 按石质板材高度安装配套不锈钢挂件 |  |
|  | - 25厚石质板材，用环氧树脂胶固定梢钉；石材接缝宽5mm，用硅酮密封胶填缝 |  |
| - 水泥踢脚 - 燃烧性能A级 | - 基层墙体 | - B座实验楼 - A立面图 约100平方米 |
|  | - 界面剂一道甩毛（甩前先喷湿墙面） |  |
|  | - 10厚1:3水泥砂浆 |  |
|  | - 6厚1:2水泥砂浆抹面压光 |  |
| - 面砖踢脚 | - 基层墙体 | - B座实验楼 - A-F立面图 - 约20平方米 |
|  | - 界面剂一道甩毛（甩前先喷湿墙面） |  |
|  | - 10厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 |  |
|  | - 5-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 |  |
| - 实木踢脚 | - 基层墙体 | - A座教学楼 - 3-10立面图 - 约20平方米 |
|  | - 2厚配套专用界面砂浆批刮 |  |
|  | - 7厚1:3水泥砂浆压实抹平 |  |
|  | - 钻孔塞粘固定Φ35长60防腐木楔，中距400（上下错开） |  |
|  | - 15×35木垫块，用钉固定于防腐木楔，垫块低于踢脚板10~15 |  |
|  | - 12~18厚实木踢脚板与木垫块用钉固定（或专用建筑胶粘剂粘牢） |  |
|  | - 刷油漆（成品踢脚带油漆者无此道工序） |  |

- 内墙修缮后需与原未修缮内墙保持平整，以上营造做法如不满足修缮条件，需及时与设计人进行联系，确认后方可施工。

- 施工前需做好室外地面保护，如遇施工中造成室外地面破损情况，按原地面材质及颜色修复。A座教学楼及D座图书馆报告厅之间地面存在安全隐患，面积约200平方米。做法如下：100厚花岗石板；30厚1:3干硬性水泥砂浆；200厚C25混凝土，按4~6米分仓跳格浇筑；300厚3:7灰土分层夯实；路基碾压，压实度≥93%。

- 室外散水修缮，经现场观察，B座实验楼北侧及D座图书馆报告厅南侧约77平米。具体修缮面积需结合施工工艺，二次深化设计后方可施工。做法如下：20厚花岗石板铺面，水泥浆擦缝；30厚1:3干硬性水泥砂浆；素水泥浆一道；60厚C15混凝土；150厚3:7灰土；素土夯实，向外坡4%。

- 经现场观察，修缮外墙面安装摄像头约9处，景观照明灯约6处，音箱约4处，金属字约10个，修缮时拆除，修缮后原位置安装恢复。

天津市建筑设计研究院有限公司

2023年10月10日