项目需求书

三、技术要求

第一包：

| 序号 | 标的名称 | 需求条款 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 1、规格：1500*750*760（±5mm） 2、基材：采用ENF级环保刨花板，承重力强，稳定性好，强度高，不变形，所有板材均经过防虫，防腐的化学处理，达到国际握钉力测试标准，环保ENF级刨花板，承重力强，稳定性好，强度高，不变形，所有板材均经过防虫，防腐的化学处理，达到国际握钉力测试标准，所检项目符合GB/T4897-2015、 GB18580-2017、 GB/T39600-2021要求，2H吸水厚度膨胀率≤3.5%，含水率6%-9%，静曲强度≥12.3MPa，板面握钉力≥1250N，板边握钉力≥730N，甲醛释放量≦0.019（54h）mg/m³。 3、饰面：采用环保ENF级防火板，前边鸭咀边，所检项目符合GB/T 7911-2013、GB/T 35601-2017 、GB 8624-2012、 GB/T 39600-2021要求, 耐磨、耐划痕为4级，耐沸水、耐老化符合要求，耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐香烟灼烧为1级，耐污染为2级，耐光色牢度为4-5级，甲醛释放量(气候箱法) ≤ 0.016 mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，燃烧性能符合要求，总挥发性有机化合物（TVOC）≤24μg/m3。 4、封边：一长两短封边，厚度≥2mm同色PVC四周封边，隐蔽部位均封闭处理，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，所检项目符合QB/T 4463-2013要求，耐开裂性为2级，耐光色牢度（灰色样卡）＞4级，甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出； 5、胶水：采用优质热熔胶，所检项目符合HJ2541-2016要求，游离甲苯二异氰酸酯、苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出； 6、桌架：优质一级冷轧钢板，裸板厚度≥1.0mm，钢制部件均经防锈工艺处理，所检项目符合QB/T3832-1999、GB/T 3325-2017要求，硬度≥3H，冲击强度、耐腐蚀符合要求，附着力为1级，耐腐蚀乙酸盐雾试验、耐腐蚀中性盐雾试验均达到10级。 7、表面涂层：采用品牌静电喷涂粉末，经高温炉固化局融，使产品抗蚀，耐磨能力大大提高，所检项目符合HG/T 2006-2022要求，耐冲击性、耐盐雾性(中性盐雾 500h) 符合要求，铅笔硬度≥3H, 附着力达到1级，耐酸性240h无异常，耐碱性168h无异常，耐沸水性无异常，耐磨性(750g/500r)≤9mg，涂层厚度≥70μm。 8、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链、三节自吸静音导轨，锁具等五金配件； （1）铰链所检项目符合QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013要求，垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)、耐久性(20万次)均无损，耐腐蚀乙酸盐雾试验(500h)、耐腐蚀中性盐雾试验(1010h)均达到10级； （2）导轨所检项目符合QB/T 3832-1999、QB/T 2454-2013要求，垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、耐久性(80000次)均无损，操作力符合要求，耐腐蚀乙酸盐雾试验(500h)、耐腐蚀中性盐雾试验(1010h)均达到10级。 9、结构：桌面成品（贴防火板后）厚度≥30mm，左侧三抽屉，配三联锁，右侧上部1个抽屉，下部门板（门内可放主机），中间1个键盘抽屉，桌架上部有加强筋，增加支撑，防止桌面塌陷。 10、钢制柜体工艺要求： （1）固定柜侧帮为8mm圆边成型， （2）固定柜两个侧帮和后背一张板一次折弯成型，不允许拼接， （3）冲压一体扣手，颜色同柜体一致， | 张 | 160 | 否 | 是 |
| 2 | 办公椅 | 1、规格：480*540*950（±10mm） 2、 面材：优质牛皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感。 3、 海绵：优质高弹性聚胺脂海棉，颜色均匀，无刺激性气味，所检项目符合GB/T10802-2023要求，回弹率≥48%，75%压缩永久变形≤4%，65%/25%压陷比≥2.2，拉伸强度≥174kPa，断裂伸长率≥155%，撕裂强度≥3N/cm，外观符合要求。 4、框架：采用优质橡胶木实木，整体榫卯结构，做工细腻，手感好，造型美观，木材经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，所检项目符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017标准要求，木材含水率9~13%，甲醛释放量未检出。 5、油漆：采用优质水性漆，经8次打磨，5次底漆，3次面漆，两面均衡油饰，色泽柔和持久、耐磨手感良好，所检项目符合GB 18581-2020、、GB/T 23994-2009、QB/T 3832-1999标准要求，VOC含量≤14g/L，甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤11mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）均未检出，耐中性盐雾（96h）达到10级。 6、结构：（1）木框架整体榫卯结构，（2）腿厚度≥35mm，（3）靠背上横撑宽度≥65mm，厚度≥28mm。 | 把 | 160 | 否 | 是 |
| 3 | 更衣柜 | 1、规格：更衣柜900*450*1850mm（±5mm），顶箱900*450*400mm（±5mm）。 2、钢板：优质一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm，所检项目符合QB/T3832-1999、GB/T 3325-2017要求，硬度≥3H，冲击强度、耐腐蚀符合要求，附着力为1级，耐腐蚀乙酸盐雾试验、耐腐蚀中性盐雾试验均达到10级。 3、涂层：采用品牌静电喷涂粉末，经高温炉固化局融，使产品抗蚀，耐磨能力大大提高，所检项目符合HG/T 2006-2022要求，耐冲击性、耐盐雾性(中性盐雾 500h) 符合要求，铅笔硬度≥3H, 附着力达到≤1级，耐酸性240h无异常，耐碱性168h无异常，耐沸水性无异常，耐磨性(750g/500r)≤9mg，涂层厚度≥70μm。 4、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链、锁具（内波浪锁，配三级管理钥匙）等五金配件；铰链所检项目符合QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013要求，垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)、耐久性(20万次)均无损，耐腐蚀乙酸盐雾试验(500h)、耐腐蚀中性盐雾试验(1010h)均达到10级。 5、结构：下柜+顶箱，分体结构，薄边，下柜分成三个空间，左侧上下铁门，均分，门内二块活动层板，高度可调，右侧通铁门，门内上下两块活动层板，高度可调，配备一个不锈钢挂衣棍，门后镶嵌300mm*600mm的银镜玻璃，顶箱对开铁门，所有门板设标签框、配锁和扣手。 6、工艺要求： （1）顶板盖为8mm圆边成型， （2）侧帮为8mm圆边成型， （3）侧帮和帮的前支撑要求一块板一次折弯成型，不允许拼接， （4）顶板盖和盖的前支撑要求一块板一次折弯成型，不允许拼接， （5）后背和梯子要求一块板一次折弯成型，不允许拼接， （6）冲压一体扣手，颜色同柜体一致， （7）顶箱底部隐藏式预埋件，同下柜要用螺丝固定，美观、牢固，保证使用安全。 | 套 | 210 | 否 | 是 |
| 4 | 文件柜 | 1、规格：更衣柜900*400*1850mm（±5mm），顶箱900*400*400mm（±5mm）。 2、钢板：优质一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm，所检项目符合QB/T3832-1999、GB/T 3325-2017要求，硬度≥3H，冲击强度、耐腐蚀符合要求，附着力为1级，耐腐蚀乙酸盐雾试验、耐腐蚀中性盐雾试验均达到10级。 3、涂层：采用品牌静电喷涂粉末，经高温炉固化局融，使产品抗蚀，耐磨能力大大提高，所检项目符合HG/T 2006-2022要求，耐冲击性、耐盐雾性(中性盐雾 500h) 符合要求，铅笔硬度≥3H, 附着力达到≤1级，耐酸性240h无异常，耐碱性168h无异常，耐沸水性无异常，耐磨性(750g/500r)≤9mg，涂层厚度≥70μm。 4、玻璃：采用优质钢化玻璃，所检项目符合GB/T 26695-2011标准，弯曲强度≥159 MPa，外观、耐热冲击、耐重力冲击均符合要求。 ， 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链、锁具（内波浪锁，配三级管理钥匙）等五金配件；铰链所检项目符合QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013要求，垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)、耐久性(20万次)均无损，耐腐蚀乙酸盐雾试验(500h)、耐腐蚀中性盐雾试验(1010h)均达到10级。 6、结构：下柜+顶箱，分体结构，薄边，下柜上部对开门铁框钢化玻璃门，门内两块活动层板，下部对开铁门，门内一块活动层板，顶箱对开铁门，所有门板设标签框、配锁和扣手。 7、工艺要求： （1）顶板盖为8mm圆边成型， （2）侧帮为8mm圆边成型， （3）侧帮和帮的前支撑要求一块板一次折弯成型，不允许拼接， （4）顶板盖和盖的前支撑要求一块板一次折弯成型，不允许拼接， （5）后背和梯子要求一块板一次折弯成型，不允许拼接， （6）冲压一体扣手，颜色同柜体一致， （7）顶箱底部隐藏式预埋件，同下柜要用螺丝固定，美观、牢固，保证使用安全。 | 套 | 130 | 否 | 是 |
| 5 | 会议桌 | 1、规格：6000*2100*760mm（±10mm） 2、面材: 采用优质环保胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、基材：采用ENF级中密度纤维板，所检项目符合GB/T11718-2021、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、OB/T 4371-2012、、JC/T 2039-2010标准要求，密度0.65-0.80 g/cm3，含水率6%-12%，静曲强度≥30.4 MPa，弹性模量≥2980MPa，内胶合强度≥0.81 MPa，吸水厚度膨胀率≤5.6%，表面胶合强度 ≥1.31MPa，板面握螺钉力≥1180N，板边握螺钉力≥890N，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.018mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤28μg/m3，抗菌性能（金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌) (抑菌率)≥99%，防霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉）(防霉菌等级)达到0级； 4、油漆：采用优质水性漆，经8次打磨，5次底漆，3次面漆，两面均衡油饰，色泽柔和持久、耐磨手感良好，所检项目符合GB 18581-2020、、GB/T 23994-2009、QB/T 3832-1999标准要求，VOC含量≤14g/L，甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤11mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）均未检出，耐中性盐雾（96h）达到10级。 5、粘合剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶），所检项目符合GB18583-2008要求，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤65.5g/L 6、五金件：优质品牌三合一连接件，所检项目符合GB/T 28203-2011标准要求，外观、抗盐雾试验、榫静载荷强度均符合要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥568N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥793N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1130N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥6.9N.m。 | 张 | 4 | 否 | 是 |
| 6 | 三人接待沙发 | 1.规格：2200*900*880mm（±10mm）。 2. 面材：优质牛皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感。 3. 海绵：优质高弹性聚胺脂海棉，颜色均匀，无刺激性气味，所检项目符合GB/T10802-2023要求，回弹率≥48%，75%压缩永久变形≤4%，65%/25%压陷比≥2.2，拉伸强度≥174kPa，断裂伸长率≥155%，撕裂强度≥3N/cm，外观符合要求。 4.框架：外框采用橡胶木，做工细腻，手感好，造型美观，内框采用硬杂木，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理，四面刨光，优质橡筋带或独立弹簧组，使用中无燥音及弹簧断裂等，底部蒙防尘透气布料。 5.油漆：采用优质水性漆，经8次打磨，5次底漆，3次面漆，两面均衡油饰，色泽柔和持久、耐磨手感良好，所检项目符合GB 18581-2020、、GB/T 23994-2009、QB/T 3832-1999标准要求，VOC含量≤14g/L，甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤11mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）均未检出，耐中性盐雾（96h）达到10级。 | 个 | 38 | 否 | 是 |
| 7 | 大茶几 | 1、规格：1200*600*450mm（±5mm） 2、面材: 采用优质环保胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、基材：采用ENF级中密度纤维板，所检项目符合GB/T11718-2021、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、OB/T 4371-2012、、JC/T 2039-2010标准要求，密度0.65-0.80 g/cm3，含水率6%-12%，静曲强度≥30.4 MPa，弹性模量≥2980MPa，内胶合强度≥0.81 MPa，吸水厚度膨胀率≤5.6%，表面胶合强度 ≥1.31MPa，板面握螺钉力≥1180N，板边握螺钉力≥890N，甲醛释放量(气候箱法) ≤0.018mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤28μg/m3，抗菌性能（金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌) (抑菌率)≥99%，防霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉）(防霉菌等级)达到0级； 4、茶几腿：采用优质橡胶木实木，所检项目符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017标准要求，木材含水率9~13%，甲醛释放量未检出。 5、油漆：采用优质水性漆，经8次打磨，5次底漆，3次面漆，两面均衡油饰，色泽柔和持久、耐磨手感良好，所检项目符合GB 18581-2020、、GB/T 23994-2009、QB/T 3832-1999标准要求，VOC含量≤14g/L，甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤11mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）均未检出，耐中性盐雾（96h）达到10级。 6、粘合剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶），所检项目符合GB18583-2008要求，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤65.5g/L | 个 | 38 | 否 | 是 |
| 8 | 陈列柜 | 1、规格：900*450*1850mm（±5mm）。 2、钢板：优质一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm，所检项目符合QB/T3832-1999、GB/T 3325-2017要求，硬度≥3H，冲击强度、耐腐蚀符合要求，附着力为1级，耐腐蚀乙酸盐雾试验、耐腐蚀中性盐雾试验均达到10级。 3、涂层：采用品牌静电喷涂粉末，经高温炉固化局融，使产品抗蚀，耐磨能力大大提高，所检项目符合HG/T 2006-2022要求，耐冲击性、耐盐雾性(中性盐雾 500h) 符合要求，铅笔硬度≥3H, 附着力达到≤1级，耐酸性240h无异常，耐碱性168h无异常，耐沸水性无异常，耐磨性(750g/500r)≤9mg，涂层厚度≥70μm。 4、玻璃：采用优质钢化玻璃，所检项目符合GB/T 26695-2011标准，弯曲强度≥159 MPa，外观、耐热冲击、耐重力冲击均符合要求。 ， 4、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链、锁具（内波浪锁，配三级管理钥匙）等五金配件；铰链所检项目符合QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013要求，垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)、耐久性(20万次)均无损，耐腐蚀乙酸盐雾试验(500h)、耐腐蚀中性盐雾试验(1010h)均达到10级。 5、结构：薄边，通体铁框钢化玻璃门，门内四块活动层板，高度可调，门板均配锁和扣手。 6、工艺要求： （1）顶板盖为8mm圆边成型， （2）侧帮为8mm圆边成型， （3）侧帮和帮的前支撑要求一块板一次折弯成型，不允许拼接， （4）顶板盖和盖的前支撑要求一块板一次折弯成型，不允许拼接， （5）后背和梯子要求一块板一次折弯成型，不允许拼接， （6）冲压一体扣手，颜色同柜体一致。 | 个 | 4 | 否 | 是 |
| 9 | 五节柜 | 1、规格：900*390*2050mm（±5mm）。 2、钢板：优质一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm，所检项目符合QB/T3832-1999、GB/T 3325-2017要求，硬度≥3H，冲击强度、耐腐蚀符合要求，附着力为1级，耐腐蚀乙酸盐雾试验、耐腐蚀中性盐雾试验均达到10级。 3、涂层：采用品牌静电喷涂粉末，经高温炉固化局融，使产品抗蚀，耐磨能力大大提高，所检项目符合HG/T 2006-2022要求，耐冲击性、耐盐雾性(中性盐雾 500h) 符合要求，铅笔硬度≥3H, 附着力达到≤1级，耐酸性240h无异常，耐碱性168h无异常，耐沸水性无异常，耐磨性(750g/500r)≤9mg，涂层厚度≥70μm。 4、五金配件：采用优质品牌锁具（内波浪锁，配三级管理钥匙）等五金配件。 5、结构：分体，薄边，门外设标签框，所有门板均配锁和扣手。 6、工艺要求： （1）侧帮为8mm圆边成型， （2）两个侧帮和后背一张板一次折弯成型，不允许拼接， （3）冲压一体扣手，颜色同柜体一致。 | 套 | 160 | 否 | 是 |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

四、商务要求

- 1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同，货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的100%。