- 救灾被服  第9部分：棉褥

- 范围

本文件规定了温区、寒区两类不同地区的救灾棉褥的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本文件适用于以棉印染布为褥套、以化纤絮片和棉混纺为褥胎，加工制作的救灾棉褥的订购、生产与验收。

- 文件性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250  纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡

GB/T 1040.1  塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

GB/T 2910.11 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）

GB/T 2918　塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3920　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

GB/T 3921-2008　纺织品　色牢度试验　耐皂洗色牢度

GB/T 3923.1　纺织品　织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条样法

GB/T 4668　机织物密度的测定

GB/T 6529　纺织品  调湿和试验用标准大气

GB/T 6836　缝纫线

GB/T 8628　纺织品　测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629-2017　纺织品　试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 18401　 国家纺织产品基本安全技术文件

GB/T 22796  床上用品

GB/T 22865   牛皮纸

FZ/T 60003  非织造布  单位面积质量的测定

QB/T 2173   尼龙拉链

- 术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

- 要求

  - 样式

救灾棉褥的样式为矩形，褥套、褥胎可拆卸，褥胎具有成型性。

  - 规格尺寸

- 救灾棉褥的规格尺寸及允许偏差见表1。

| 表1 规格尺寸 单位为厘米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位名称 | 规格尺寸 | 极限偏差（±） |
| 1 | 褥套长 | 203.0 | 3.0 |
| 2 | 褥套宽 | 93.0 | 1.5 |
| 3 | 褥胎长 | 200.0 | 3.0 |
| 4 | 褥胎宽 | 90.0 | 1.5 |

  - 颜色

    - 褥套颜色：主体为浅色印花或按需求方要求。

    - 褥胎颜色：白色或原色。

    - 缝纫线颜色：与褥套颜色相匹配。

    - 褥套各部位色差不应低于3-4级，评定级别按GB/T 250。

  - 材料

材料规格及用途按表2规定。

表2  材料规格及用途

| 名 称 | 规 格 | 要 求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯棉平布 | 参考线密度18tex/18tex | 附录A | 褥套面、里、系带 |
| 热熔棉涤絮片 | 棉含量≥50% | 附录B | 棉涤褥胎 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | 缝纫、绗缝 |
| 尼龙拉链 | 3号单闭尾 | QB/T 2173 | 褥套封口 |
| 牛皮纸 | ≥70g/m2 | GB/T 22865 | 内包装 |
| 包装检验单 | 70g/m2复印纸 | — | 内包装 |
| 聚丙烯编织布 | 单面复膜型 | 附录D | 外包装 |
| 缝包绳 | φ0.2cm 二股 | 断裂强力≥200N | 缝包 |
| 捆包麻绳 | φ0.7cm 三股 | 断裂强力≥1100N | 捆包 |

  - 下料

裁片纱向顺经向，可面、里连裁，面里按标准尺寸各加放5cm备放量。

  - 絮料

    - 褥胎重量按表3规定。

表3   褥胎重量                        单位：克

| 絮料 |  | 总重量 |
| --- | --- | --- |
| 热熔棉涤絮片 | 温区 | ≥1250 |
|  | 寒区 | ≥1800 |

    - 褥胎外观平展均匀、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污。

  - 缝纫

    - 缝纫针距密度：褥面、里接合缝纫及被里拼接11针/3cm～13针/3cm。褥套短边封口端可选3号尼龙拉链方式或系带方式。拉链方式封口要居中绱长度不低于80cm尼龙拉链；系带方式开口不低于80cm，至少2组系带，带长15cm。

    - 工艺要求：缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适度，不得跳线。

    - 标志缝制，在褥套外表面长侧边距边角8cm处夹扎标志布，见示例1所示。标志布缝头为0.5cm，缝纫线齐标志布的标示线要距边宽度一致，结合牢固，位置准确。

    - 缝制工艺按表4规定。

- 单位：厘米

示例1  标志缝制位置

| 表4 缝制工艺要求 单位：厘米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 | 缝 头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要 求 |
| 褥套 | 勾、合褥套 | 0.8 | 暗线一道 | — | 勾合三边，褥宽一端留口 |
|  | 绱拉链 | 0.8 | 明线一道 | 0.6 | 居中，两端回针三～五道 |
| 拼接 | 褥套 | 0.8 | 暗线两道 | — | 倒缝 |

  - 外观质量

    - 产品整体美观整洁，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。不应有开线、断线、出套等缺陷。

    - 褥胎应外观平展均匀、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等。

    - 褥套外观质量要求应至少符合GB/T 22796外观质量中一等品的要求。

- 试验方法

  - 外观检验

产品的样式按3.1的规定，以目视和手感进行检验。

  - 成品尺寸检验

各部位的成品尺寸按3.2的规定，用精度为1.0mm的卷尺进行检验。

  - 颜色检验

    - 主、辅材料的颜色与样式，按3.4的规定进行对照检验。

  - 材质检验

    - 纯棉布的试验方法按附录A规定。

    - 热熔涤纶絮片的试验方法按附录B的规定。

    - 热熔棉涤絮片的试验方法按附录C的规定。

    - 棉花的试验方法按GB 1103的规定。

    - 涤纶缝纫线的试验方法按GB/T 6836的规定。

    - 尼龙拉链的检验按QB/T 21731的规定。

    - 牛皮纸的检验按GB/T 22865的规定。

    - 聚丙烯编织布的试验方法按附录D的规定。

    - 缝包绳和捆包麻绳断裂强力的检验按FZ 65002的规定。

  - 缝制检验

缝制质量检验按3.7、3.8及主管部门批准的标样，以目视和手感进行检验。

- 检验规则

  - 外观质量等级和缺陷划分规则

    - 外观质量合格划分

成品外观质量合格划分以缺陷是否存在及其轻重程度为依据。抽样样本中的单件产品以缺陷的数 量及其轻重程度划分合格与否，批质量以抽样样本中单件产品的合格数量划分。

    - 外观缺陷划分

单件产品不符合本标准所规定的要求，即构成缺陷。

按照产品不符合标准要求和对产品性能、外观的影响程度，缺陷分成三类：

a) 严重缺陷：严重降低产品的使用性能，严重影响产品外观的缺陷，称为严重缺陷。

b) 重缺陷：不严重降低产品的使用性能，不严重影响产品的外观。但较严重不符合标准规定的缺 陷，称为重缺陷。

c) 轻缺陷：不符合标准要求，但对产品的使用性能和外观有较小影响的缺陷，称为轻缺陷。

    - 外观质量缺陷判定依据

- 外观质量缺陷判定按表5规定。

- 表5  外观质量缺陷判定细则

| 序号 | 项目 | 轻缺陷 | 重缺陷 | 严重缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品尺寸 | 主要部位：超过允许偏差 非主要部位：超过允许偏差≥1倍 | 表面部位：超过允许偏差1倍 非表面部位：超过允许偏差2倍 | 超过重缺陷 |
| 2 | 色差 | 超过标准规定范围 | 超过标准规定范围限1级 | － |
| 3 | 开、断线 | 褥面每处限2针，每床限2处。绗棉每床限3处每处限3.0cm | 超出轻缺陷范围 | － |
| 4 | 针距 | 超过标准规定限3针 |  |  |
| 5 | 絮片 | 总重超出允许偏差限1倍 | 总重超出允许偏差1.5倍 | 超过重缺陷 |
| 6 | 线头 | 表面1.0cm以上线头限3根 | － | － |
| 7 | 污渍 | 表面1.0cm2两处，其他部位加倍 | 超出轻缺陷范围 | 表面有破洞 |
| 注：材质质量判定按附录A、B的规定执行，超过允许偏差即为不合格品 |  |  |  |  |

  - 检验数量

- 抽样前不得随意将物资分批，确保样品抽取的随机性和公开透明。应采取系统抽样和随机抽样结 合的方式进行，原则上救灾棉褥每 10000 件抽取至少10床进行外观检验，批量较大时抽样总数不少于 20 床。外观检验后根据试验需要抽取理化性能检验样品，一般不少于2床。

  - 判定规则

    - 单件产品外观判定

- 合格品：严重缺陷数=0 重缺陷数=0 轻缺陷 ≤ 5 或

- 严重缺陷数=0 重缺陷数=1 轻缺陷 ≤3或

- 严重缺陷数=0 重缺陷数=2 轻缺陷 ≤ 1

    - 批产品外观质量判定

外观检验样本中的合格品及以上的产品数≥90 % ,不合格品数< 10 % ( 不含严重缺陷不合格品）， 判该批外观质量合格。

    - 产品内在质量判定

样品主辅料理化性能全部达到表2的要求，判该批内在质量合格；如有不合格项，可再取 1 个样品对不合格项进行复测，结果合格作批内在质量合格，否则判批内在质量不合格

    - 验收批质量.

对验收批产品按 5.3.2和5.3.3 检验后，如产品批内在质量和外观质量均合格，判为批产品合格， 否则为不合格。

    - 复验

- 如检验结果判定批质量不合格，供货方对检验结果有异议时，若供需双方协商一致可申请委托第 三方检测机构进行重新检验，复验以一次为准。凡复验判定合格的应作全批合格，但实际查出的不符 合产品，供货方应负责调换或作降价处理；判定不合格的应作全批不合格，收货方视情况责令生产方 全部整改、返工或报采购主管部门处理。复验或仲裁费用由责任方负责。

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

    - 产品标志

    - 产品标志为尺寸10cm×6cm的白色涤纶耐久性标签。耐久性标签应耐磨、耐水洗，并能够与二维条码材质强力粘合，缝制在产品的一端。

    - 耐久性标签正面为产品信息，印字为黑色，主要包括产品名称、适用范围、褥胎重量、填充物成分、面料成分、生产日期、承制单位名称和监制单位名称等信息。见示例2。

    - 耐久性标签反面粘贴二维条码。二维条码采用热敏不干胶10年纸，保证持久耐用，于包装前紧贴于耐久性标签反面居中位置。见示例2。

| - 产品名称： | - 救灾专用 棉褥 | - 适用范围： | - 温区/寒区 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 被胎重量： | - ××××g | - 填充物成分： | - ×××× |
| - 面料成分： | - 100% 棉 | - 生产日期： | - ××××年××月 |
| - 承制单位： | - ×××× |  |  |
| - 监制单位： | - 中华人民共和国应急管理部 |  |  |
| - MADE UNDER THE SUPERVISION OF THE MINISTRY OF EMERGENCY MANAGEMENT,PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  |  |  |

- 示例2  产品标志耐久性标签

    - 包装标志

      - 外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理，标注见示例3。

      - 外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理，标注见示例3。

      - 与包装内产品相对应的二维码装入软包装的透明卡盒中，牢固地固定在捆包绳处，将软包装卡盒插在捆包绳处，防止搬运中掉落。

- 示例3 外包装标志

  - 包装

    - 外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸，牛皮纸质量应符合 GB/T 22865的规定。聚丙烯编织布技术要求见附录C。

    - 编织布结合处用φ0.2cm绳缝合牢固，用φ0.7cm麻绳捆扎成“卅”型横竖均为双道。麻绳技术要求见表2。

    - 每包10床。包装尺寸为75cm×55cm×45cm（长×宽×高）或按合同规定执行。

    - 每包内需放检验单，样式示例4。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜

- 示例4 检验单

  - 运输与贮存

    - 运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、日晒、油污、重压。运输根据合同要求执行。

    - 产品应贮存在通风干燥的库房内，相对湿度不得超过80％，并不得与化学药物同库混放。

    - 包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于20cm。

- （规范性附录）
纯棉平布技术要求

  - 纯棉平布质量指标

纯棉平布的质量要符合GB 18401指标并符合表A.1指标要求。

| 表A.1 纯棉平布质量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| 1 | 纤维含量 |  | 棉100% | GB/T 2910.11 |
| 2 | 密度/（根/10cm） | 经向 | ≥275 | GB/T 4668 |
|  |  | 纬向 | ≥250 |  |
| 3 | 断裂强力/N | 经向 | ≥220 | GB/T 3923.1条样法 |
|  |  | 纬向 |  |  |
| 4 | 水洗尺寸变化率/% | 经向 | ±5 | GB/T 8628，GB/T 8629-2017，GB/T 8630洗涤温度40℃，悬挂晾干 |
|  |  | 纬向 |  |  |
| 5 | 耐洗色牢度/级 | 变色 | ≥3 | GB/T 3921-2008 40℃ |
|  |  | 沾色 |  |  |
| 6 | 耐摩擦色牢度/级 | 湿摩 | ≥3 | GB/T 3920 |

- （规范性附录）
热熔棉涤絮片技术要求

  - 规格

褥胎为棉花、涤纶和低熔点双组分涤纶纤维，均匀组合，其中棉花占50%，起黏结作用的低熔点双组分涤纶纤维占18%-20%,其余为普通涤纶纤维。低熔点双组分涤纶纤维细度4.44dt、长度38-51mm；普通涤纶纤维中，细度5.56-6.67dt、长度38-51mm的涤纶短纤维占30%，细度2.78-3.33dt、长度38-51mm的涤纶短纤维占70%，含杂不超过1%。

标准回潮率为5%时，温区每床总重量≥1250g，寒区每床总重量≥1800g，实际回潮率超过或不足5%时，重量相应增减，按下列公式计算：

标准重量=实际重量×（1-实际回潮率）/（1-标准回潮率）

  - 物理指标

物理指标按表B.1规定。

表B.1  物理指标

| 项 目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量（g/㎡）（双层） |  | 温区 ≥625 | FZ/T 60003 |
|  |  | 寒区 ≥900 |  |
| 抗拉强度/（N/g） | 纵向 | ≥10 | B.4 |
|  | 横向 | ≥15 |  |
| 蓬松度/（cm3/g） |  | ≥30 | B.6 |
| 压缩弹性率/% | 回复率 | ≥60 |  |
|  | 压缩率 | ≥40 |  |

  - 外观质量

褥胎厚薄过渡均匀，手感柔软、蓬松，粘结力强并富有弹性，其外观质量应符合表B.2规定。

| 表B.2 外观质量 |  |
| --- | --- |
| 疵点名称 | 合格品条件 |
| 破洞 | 不允许 |
| 拉毛 | 允许有两处不连续轻微拉毛，每处面积≤100cm2 |
| 表面油污 | ≤3cm2/m2，不允许有深色油污 |
| 烘焦、板结 | 不允许 |

  - 抗拉强度的测定

    - 仪器和工具

仪器：强力试验机

称量天平:精度为0.001g。

工具：5cm×20cm取样印章，电剪刀。

    - 试样

    - 取样要求

取样在距样品两边1／10幅宽以上部位，按附录B.5示意图用取样印章及电剪刀剪取试祥，试样要有代表性，试样上不得有明显的折皱和异常疵点。

    - 试样为5cm×20cm条形，纵向、横向各6条。

    - 试验程序

      - 仪器校准

        - 试验前应校准强力试验机的零位。

        - 校正试验机上下夹钳之间距离为100mm（精确至1mm），使上下夹钳相互对齐和平行(确保试样受力后，任何一个夹钳都不产生偏斜)。

    - 操作方法

      - 将经试验用标准大气调湿后的试样在天平上分别称量，并记录其质量M。

      - 在夹钳小心位置夹持试样，使试样纵向轴线与夹钳的钳口线互成直角。

      - 开动强力试验机，使之按规定的拉伸速度拉伸至试样断裂，记录断裂时的最大拉伸力F。

      - 结果的计算

F

P=       ………………………………………………（B.1）

M

式中：

P——每条试样的抗拉强度，计算到二位小数，单位为牛每克（N／g）；

F——每条试样被拉伸至断裂的最大拉伸力，单位为牛（N）；

M——每条试样在上下夹钳之间被拉伸的有效长度内的质量，单位为克（g）。

G=    n       ……………………………………………（B.2）

式中：

G——试样的平均抗拉强度.计算到二位小数，按GB 8170修约到一位小数；

——每条试样抗拉强度的总和，单位为牛每克（N／g）；

n——测试次数。

  - 平行法试样剪裁示意

平行法试样剪裁示意图

图B.5 平行法试样剪裁示意图

d-试样原样品边的距离，大于1/10幅宽

T-纵向，W-横向

  - 蓬松度及压缩弹性率的测定

    - A取样：

在距样品两边1/10幅宽以上部位取下试样。取样方法用梯形法或平行法都可。

    - 试样尺寸及数量：

试样为100cm2（直径为11.28cm）的圆形试样5块。

    - 调湿和试验用的标准大气

      - 标准大气：采用GB/T 6529-2008所规定的二级标准大气。

      - 调湿：试验前将试样平铺在纱网上，在松弛状态下置于标准大气中，空气流畅地流过使试样达到吸湿平衡。

    - 试验步骤

      - 将经试验用标准大气调湿后的试样分别称其重量W（精确至0.001g）。

      - 将试样放于圆形测厚仪压缩台正中部位，在试样上轻轻压上100g的压板，使压板、试样、压缩台三者吻合，1min后读取试样表观厚度值h1(mm)。

      - 在压板上加上1250g的压锤，5min后读取试样稳定厚度值h2(mm)。

      - 轻轻取下压锤及压板，使试样在无负荷下恢复1min，再在试样上压上100g压板，1min后读取恢复厚度值h3(mm)。

    - 试验结果的计算

      - 蓬松度(cm3/g)   B=h1×10/W。

      - 压缩弹性率  R=(h3-h2)/(h1-h2) ×100%。

      - 五块试样分别按上述步骤操作，五次结果取平均值，计算到二位小数按GB 8170修约到一位小数。即为该试样的蓬松度和压缩弹性率。

.1规定。

规定。

- （文件性附录）
聚丙烯编织布技术要求

  - 材料

- 聚丙烯编织布主要原料为聚丙烯（5203）树脂、抗紫外线吸收剂及其他填料，颜色为白色。

  - 外观质量

- 布面应平整清洁，两边平齐，不散头松边，布面单面需要复膜处理。单根经纱断裂布大于200mm，经纬纱同一处断裂之和不应大于三根（含三根），每1m2内轻微污渍不应超过100mm2，限两处。

  - 理化性能

- 理化性能指标按表C.1的规定。

| - 表C.1 理化性能指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 断裂强力/N |  | - 织密/（根/10cm） |  | - 单位面积质量/（g/㎡） |
| - 指标 | - 经向 | - 纬向 | - 经密 | - 纬密 | - ≥90 |
|  | - ≥700 |  | - ≥40 |  |  |

  - 试验方法

    - 断裂强力试验

      - 试验条件

试验环境条件调节按GB/T 2918的规定，其他条件按GB/T 1040.1的规定。

      - 取样

在试样距边100mm以上处顺经、纬向各取长300mm,宽60mm试片两片，再撕去两边的扁丝准确取宽50mm，如遇到最后一根超过半根则保留，否则去掉。

      - 测试

将试片夹在夹钳上，夹钳间距为200mm，空车下降速度为（200±20）mm/min,拉力试验机量程应满足测试强度值在20%～75%范围内，测试应精确到1N，取算术平均值。测试中若遇试片在夹钳处破裂滑脱应重新试验。

      - 密度测定

将试样展平，在距边100mm以上处，取100mm×100mm两个方块，目测方块内经、纬根数，取其平均值，当终点不足一根时，按一根计。

      - 单位面积质量的测定

将试样展平，在距边100mm以上处，取200mm×200mm试片三片，用0.5g的天平分别称其重量，取算术平均值。