救灾专用防寒大衣技术指标

- 范围

本文件规定了救灾专用防寒大衣的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本文件适用于救灾专用防寒大衣的订购、生产与验收。

- 文件性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第 1 部分：单位面积质量的测定

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 21295 服装理化性能的技术要求

GB/T 4856-1993针棉织品包装

GB/T 250 评定变色用灰色样卡

FZ/T 63054-2021 涤纶色纺缝纫线

FZ/T 63006-2010 松紧带

FZ/T 01057 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 64003-2021 喷胶棉絮片

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 要求

4.1样式

救灾专用防寒大衣的样式为A型造型，有防寒帽，大身前门拉链可全部拉开，双拉头5号注塑拉链。帽口有弹力绳及吊钟，前片有两个侧插兜，后背缝有开气。前后片纳线6趟，袖子4趟。见图1

图1救灾专用防寒大衣样式图

4.2规格尺寸

救灾专用防寒大衣的规格尺寸及允许偏差见表1

表1  救灾专用防寒大衣规格尺寸与允许偏差      单位：cm

| 序号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 允许偏差(±) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大号 | 中号 |  |
| 1 | 前身长 | 125 | 120 | 2.0 |
| 2 | 前胸宽 | 52 | 48 | 1.0 |
| 3 | 后身长 | 127 | 122 | 2.0 |
| 4 | 后背宽 | 52 | 48 | 1.0 |
| 5 | 袖长 | 68 | 65 | 1.5 |
| 6 | 小肩宽 | 19.2 | 17.2 | 0.8 |
| 7 | 领长 | 60.0 | 59 | 0.8 |
| 8 | 领前宽 | 8.0 | 8 | 0.5 |

4.3颜色

4.3.1面料为黑色纯涤三防布。

4.3.2里料为黑色涤塔夫。

4.3.3填充物为白色涤纶棉。

4.3.4缝纫线颜色：顺面料色。

4.3.5成品各部位色差按GB/T 250标准，评定级别按GB/T 5713规定。

4.4材料

救灾专用防寒大衣的材料、规格、要求及用途见表2。

表2材料、规格、要求及用途见

| 名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面料 | 150D*150D/2 165G/㎡。涤纶布 | 防水、防油、防污。聚酯纤维100% | 面料：前后片，袖子，帽子，领子，口袋垫底，下摆贴边，前门板,帽里贴边 |
| 里料 | 63D*63D 56G/ ㎡。涤塔夫210T | 聚酯纤维100% | 里料：前后片，袖子，帽子，口袋布 |
| 填充物 | 120G/㎡。白色涤纶棉 | 聚酯纤维100% | 前门板，口袋板， |
| 填充物 | 240G/㎡。白色涤纶棉 | 聚酯纤维100% | 前后身，袖子，帽子，领子 |
| 弹力绳 | Φ4mm | 外皮聚酯纤维内有橡胶，拉伸强力不低于300N。颜色：黑色 | 帽口 |
| 弹簧扣 | 圆形 | 注塑。颜色：顺面料色 | 帽口 |
| 气眼 | 内Φ6mm | 金属。颜色：黑色 | 冒口 |
| 拉链 | 90cm | 注塑。颜色：顺面料色 | 前门 |
| 扣子 | 15mm | 树脂。颜色：顺面料色 | 后开衩 |
| 衬 | 20G/ ㎡ | 无胶无纺衬 | 袋口 |
| 涤纶缝纫线 | 40/2 | 颜色：顺面料色 | 里子用线 |
| 涤纶缝纫线 | 20/2 | 颜色：顺面料色 | 面料用线 |
| 粘扣 | 3.5cm*2.0cm | 粘刺。颜色：顺面料色 | 前门板 |
| 粘扣 | 3.5cm*2.0cm | 粘毛。颜色：顺面料色 | 右前大身 |

4.5下料

裁片纱向及拼接见表3

表3 裁片纱向

| 类别 | 部位 | 下料方向 | 允许极限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面 | 大身 | 经向 | 以中心线为准≤0.5cm |
|  | 拼接 | 经向 |  |
|  | 帽子 | 经向 |  |
|  | 下摆贴边 | 纬向 |  |
| 里 | 大身 | 经向 |  |
|  | 拼接 | 经向 |  |
|  | 帽子 | 经向 |  |
|  | 口袋布 | 经向 |  |

4.6填充物

    - 填充物重量见表4

表4 填充克重及重量                  单位：g

| 填充物 | 平方米克重 | 填充物重量 |
| --- | --- | --- |
| 白色涤纶棉 | 240g/m2±10g | ≧1000g |

4.6.2救灾专用防寒大衣外观平展均匀、手感柔软蓬松。

4.7缝纫

4.7.1缝纫针距：明、暗线针距不少于10针/3㎝；绗线针距不少于9针/3㎝；各部位均为纬向绗线。

4.7.2工艺要求：缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适度。缝纫工艺要求见表5

4.7.3缝制及锁钉要求：产品整洁、平服，缝纫线路顺直，距边宽窄一致，左右对称，定位准确，结合牢固，松紧适宜。各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、下炕等缺陷。锁定工艺见表6

4.7.4成品干净、整洁，无线头、无粉迹、无油污等。

表5  缝制工艺                     单位为:cm

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式及 缝线道数 | 明线 距边 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领子 | 钩领子 | 0.8 | 暗线一道 | — | 领面余量适度，左右宽窄一致 |
| 领口 | 挂衣袢 | 0.5 | 明线一道 | 0.1 | 净宽0.7 |
|  | 绱领子 | 1.0 | 暗线一道 | — | 后领窝正中夹挂衣袢，回针三道 |
| 袖 身 | 合面、里底袖缝、外袖缝 | 1 | 暗线各一道 | — | 袖面劈缝，袖里倒缝 |
|  | 绱袖面 | 1 | 暗线一道 | — | 身面与袖面缝头一致 |
|  | 绱袖里 | 1 | 暗线一道 | — | — |
|  | 钩袖口 | 1 | 暗线一道 | — | 面里缝对正 |
|  | 前身里 | 1 | 暗线一道 | — | 倒缝 |
|  | 袖里 | 1 | 暗线一道 | — | 倒缝 |
| 后 开 衩 | 合面后缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头劈缝 |
| 面 里 | 合面肩缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头劈缝 |
|  | 合面里侧缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 面缝头劈缝，里缝头倒缝 |
|  | 合里肩缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒 |
|  | 贴边与里结合 | 1.0 | 明线一道 | — | 缝头向下倒 |
|  | 钩压前门襟 | 0.6 | 明暗线各一道 | 0.7 | 齐子口 |
| 前门板 | 订粘扣 | 门板暗订，前门大身订透 | 明线各一道 | 0.1 | 距粘扣边 |

表6  锁钉工艺                单位为：㎝

| 部位 | 扣数 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 后开衩 | 3粒 | 扣眼大小：1.6㎝竖眼，扣子距止口线1.5㎝ |

4.8 外观质量

4.8.1产品整体美观整洁，线路顺直，缝合牢固。不应有开线、断线等缺陷。

4.8.2救灾专用防寒大衣外观平展均匀，手感柔软蓬松，不得有杂物、板结，油污等。

5.试验方法

5.1外观检验

产品的样式按4.1的规定，以目视和手感进行检验。

5.2成品尺寸检验

各部位的成品尺寸按4.2的规定，用精度为1.0mm的卷尺进行检验。

5.3颜色检验

主、辅材料的颜色与样式，按4.3的规定进行对照检验

5.4材质检验

5.4.1救灾专用防寒大衣面辅料的试验方法按附录A规定。

5.4.2 填充物的试验方法按附录B的规定。

5.4.3涤纶缝纫线按FZ/T 63054-2021的规定。

6.检验规则

6.1外观质量等级和缺陷划分规则

6.1.1外观质量合格划分

成品外观质量合格划分以缺陷是否存在及其轻重程度为依据。抽样样本中的单件产品以缺陷的数量及其轻重程度划分合格与否，批质量以抽样样本中单件产品的合格数量划分。

6.1.2外观缺陷划分

单件产品不符合本标准所规定的要求，即构成缺陷。

按照产品不符合标准要求和对产品性能、外观的影响程度，缺陷分成三类：

a) 严重缺陷：严重降低产品的使用性能，严重影响产品外观的缺陷，称为严重缺陷。

b) 重缺陷：不严重降低产品的使用性能，不严重影响产品的外观。但较严重不符合标准规定的缺陷，称为重缺陷。

c) 轻缺陷：不符合标准要求，但对产品的使用性能和外观有较小影响的缺陷，称为轻缺陷。

6.1.3外观质量缺陷判定依据

外观质量缺陷判定按表7规定。

表7  外观质量缺陷判定细则

| 序号 | 项目 | 轻缺陷 | 重缺陷 | 严重 缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品尺寸 | 前后身长允许误差±2㎝； 袖长允许误差±1.5㎝； 前后宽允许误差±1㎝； 小肩宽领长允许误差±0.8㎝；领前宽允许误差±0.5㎝ | 表面部位：超过允许偏差1倍 非表面部位：超过允许偏差1倍 | 超过重缺陷 |
| 2 | 色差 | 超过标准规定范围 | 超过标准规定范围限1级 | － |
| 3 | 跳线 | 每件限3处，每处限0.5cm | 超出轻缺陷范围 | － |
| 4 | 针距 | 超过标准规定限1针 |  |  |
| 5 | 线头 | 表面1.0㎝以上线头限3根 | － | － |
| 6 | 污渍 | 表面1.0cm2两处，其他部位加倍 | 超出轻缺陷范围 | 3cm2以上 |
| 7 | 表面疵点 | 允许1处跳纱 | 超出轻缺陷范围 | 表面 破洞 |
| 注：材质质量判定按附录A、B的规定执行，超过允许偏差即为不合格品。 |  |  |  |  |

6.2检验数量

抽样前不得随意将物资分批，确保样品抽取的随机性和公开透明。应采取系统抽样和随机抽样结合的方式进行，原则上救灾专用防寒大衣每10000件抽取至少10件进行外观检验，批量较大时抽样总数不少于20件。外观检验后根据试验需要抽取理化性能检验样品，一般不少于2件。

6.3判定规则

6.3.1单件产品外观判定

合格品：严重缺陷数=0 重缺陷数=0 轻缺陷 ≤ 5 或

严重缺陷数=0 重缺陷数=1 轻缺陷 ≤ 3 或

严重缺陷数=0 重缺陷数=2 轻缺陷 ≤ 1

6.3.2批产品外观质量判定

外观检验样本中的合格品及以上的产品数≥90 % ,不合格品数< 10 % ( 不含严重缺陷不合格品）， 判该批外观质量合格。

6.3.3产品内在质量判定

样品主辅料理化性能全部达到表2的要求，判该批内在质量合格。

6.3.4验收批质量.

对验收批产品按 5.3和5.4 检验后，如产品批内在质量和外观质量均合格，判为批产品合格，否则为不合格。

6.3.5复验

如检验结果判定批质量不合格，供货方对检验结果有异议时，若供需双方协商一致可申请委托第三方检测机构进行重新检验，复验以一次为准。凡复验判定合格的应作全批合格，但实际查出的不符合产品，供货方应负责调换或作降价处理；判定不合格的应作全批不合格，收货方视情况责令生产方全部整改、返工或报采购主管部门处理。复验或仲裁费用由责任方负责。

7.包装、运输与贮存

7.1包装标志

7.1.1 纸箱包装，每箱10件。按GB/T 4856规定执行或按合同规定执行。

7.1.2左右纸箱包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理，前后纸箱两面需标注产品名称、数量、重量、承制单位名称、监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理，标注见图2。

- 图2 外包装标志

7.1.3  检验单

检验单标注见图3。

图3  检验单    12.5cm*8.8cm

| 检验单 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 救灾专用 防寒大衣 |
| 数量 | 10件 |
| 生产日期 | 年 月 |
| 检验人员 |  |
| 承制单位名称 |  |

7.2运输与贮存

7.2.1运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、日晒、油污、重压，陆运。

7.2.2产品应贮存在通风干燥的库房内，并不得与化学药物同库混放。

7.3.3包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于20cm。

- （规范性附录）
面料和里料技术要求

A.1面料要求

|  |  |  |  | 表A.1 质量指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| 1 | 纤维含量 |  | % | 聚酯纤维 100% | FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 |
| 2 | 异味 |  | / | 无 | GB/T 18401-2010 |
| 3 | 甲醛含量 |  | mg/kg | ≤75 | GB/T 2912.1-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺燃料 |  | (mg/kg) | 禁用 | GB/T 17592-2011 |
| 5 | PH值 | 氯化钾萃取 | / | 4.0-8.5 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐干摩擦色牢度 | 沾色 | 级 | ≥4 | GB/T 3920-2008 |
| 6 | 耐水色牢度 | 变色 | 级 | ≥4 | GB/T 5713-2013 |
|  |  | 沾色 | 级 | ≥4 |  |
| 7 | 耐汗渍色牢度 | 变色 | 级 | ≥4 | GB/T 3922-2013 |
|  |  | 沾色 | 级 |  |  |
| 8 | 防水性能（洗前） | 沾水等级 | 级 | 3-4 | GB/T 4745-2012 |
| 9 | 强力（断裂强力） |  | 符合GB/T 21295标准 |  | GB/T 21295 |
| 10 | 接缝性能 |  | 符合GB/T 21295标准 |  | GB/T 21295 |

A.2里料要求

|  |  |  |  | 表A.2 质量指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 单位 |  | 指标 | 试验方法 |
| 1 | 纤维含量 |  | % |  | 聚酯纤维 100% | FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 |
| 2 | 异味 |  | / |  | 无 | GB/T 18401-2010 |
| 3 | 甲醛含量 |  | mg/kg |  | ≤75 | GB/T 2912.1-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺燃料 |  | mg/kg |  | 禁用 | GB/T 17592-2011 |
| 5 | PH值 | 氯化钾萃取 | / |  | 4.0-8.5 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐干摩擦色牢度 | 沾色 | 级 |  | ≥4 | GB/T 3920-2008 |
| 6 | 耐水色牢度 | 变色 | 级 |  | ≥4 | GB/T 5713-2013 |
|  |  | 沾色 | 级 |  | ≥4 |  |
| 7 | 耐汗渍色牢度 | 变色 | 级 |  | ≥4 | GB/T 3922-2013 |
|  |  | 沾色 | 级 |  |  |  |
| 8 | 强力 |  | 符合GB/T 21295标准 |  |  | GB/T 21295 |
| 9 | 滑移 |  | 符合GB/T 21295标准 |  |  | GB/T 21295 |

- （规范性附录）
填充物质量要求

|  |  |  |  | 表B.1 质量指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 单位 |  | 指标 | 执行标准 |
| 1 | 单位面积质量 |  | g/m² |  | 240±10 | GB/T 24218.1 |
| 2 | 蓬松度 |  | cm³/g |  | >60 | FZ/T 64003 |
| 3 | 压缩回弹性能 | 压缩率 | % |  | >40 | FZ/T 64003 |
|  |  | 回复率 | % |  | >70 |  |
| 4 | 填充物成份 |  | % |  | 聚酯纤维100% | FZ/T 01057 |